## Slide 1: Conception des charpentes d’aluminium Fatigue

## Slide 2: Note
L'information, les renseignements et les données contenus dans les documents de ce portail (appelé par la suite l'«Information»), sont considérés comme fiables au moment de leur publication, mais rien ne garantit qu'ils sont exacts et complets. L'Information est présentée uniquement à titre de renseignement et ne doit d'aucune manière être interprétée comme un conseil de nature technique ou autre. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'Information peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques et AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium, ses administrateurs, ses dirigeants, ses représentants, ses employés et ses mandataires ne peuvent être tenus responsables d'aucune manière des dommages pouvant en découler.
Dégagement de responsabilité
AluQuébec met à votre disposition l’Information sans aucune garantie, implicite ou explicite, et se dégage de toute responsabilité quant à son exactitude, sa fiabilité, sa pertinence ou son exhaustivité.
Droits d'auteur et propriété intellectuelle
Les droits d’auteurs de tous les contenus sur ce portail appartiennent à AluQuébec. Tous les éléments inclus dans ces contenus par les auteurs originaux, incluant textes, images, graphiques mais sans s’y limiter, proviennent soit de l’auteur même, de sources libres de droits ou encore d’éléments dont l’approbation d’utilisation a été obtenue par les auteurs originaux. Les utilisateurs du portail consentent à utiliser les contenus à des fins pédagogiques seulement. Les contenus peuvent être utilisés entièrement ou partiellement, mais ne pourront pas être modifiés de façon à altérer la nature même des informations ou encore à causer préjudice à AluQuébec. Un tel acte pourrait être une infraction à la législation applicable en matière de propriété intellectuelle et entraîner des réclamations.

## Slide 3: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 4: Introduction
Le phénomène de fatigue

## Slide 5: Introduction
  Est un état d’endommagement qui se traduit par une perte de résistance au cours du temps
  Est un état limite ultime vérifié en calculant les variations de contraintes sous les charges d’utilisation (les charges non pondérées)
  Seules les surcharges qui varient de façon variable et répétée contribuent à la fatigue
  Les ruptures de fatigue se manifestent au voisinage des concentrations de contraintes, sous forme de fissures susceptibles de se propager à travers les éléments ou leurs assemblages

## Slide 6: Introduction
Localisation possible d’une fissure de fatigue dans un pont-route [tiré de 9.5]
Source : Manfred A. Hirt, Rolf Bez et Alain Nussbaumer

## Slide 7: Introduction
Importance de la fatigue

## Slide 8: Introduction
  des ruptures observées dans les véhicules terrestres sont attribuables à la fatigue
  Risque de rupture par fatigue dans toutes les applications de génie civil ou de génie mécanique où il y a mouvement oscillatoire répété, forcé ou naturel
  Importance de bien évaluer les charges, de bien appliquer les méthodes de calcul de la fatigue et de ne pas hésiter à procéder à des essais

## Slide 9: Introduction
Paramètres à prendre en compte

## Slide 10: Introduction
  Caractéristiques du matériau
  Géométrie de l’élément
  Configuration du détail de construction (concentration des contraintes)
  Contraintes résiduelles
  Anomalies dans les soudures
  Nombre de cycles de chargement
  Amplitude et différence des contraintes
  Vitesse de sollicitation
  Température
  Environnement

## Slide 11: Introduction
Différence des contraintes

## Slide 12: Introduction
Définition des contraintes et effet des contraintes résiduelles de traction [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 13: Introduction
Essais de fatigue

## Slide 14: Introduction
Courbes S-N (sollicitation constante)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 15: Introduction
Résultats d'essais sous sollicitations d'amplitude constante [tiré de 9.5]
  Équation de la droite de la moyenne des résultats pour
  Sous forme logarithmique
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 16: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 17: Mécanisme de rupture par fatigue
Théorie élastique

## Slide 18: Mécanisme de rupture par fatigue
  Contrainte maximale à
  Contraintes proche du front de la fissure
      : facteur d’intensité de contrainte
Définition des contraintes au front d'un trou et d'une fissure [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 19: Mécanisme de rupture par fatigue
  Facteur d’intensité de contrainte
      (applications courantes)
Définition des contraintes au front d'un trou et d'une fissure [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 20: Mécanisme de rupture par fatigue
Propagation de la fissure

## Slide 21: Mécanisme de rupture par fatigue
Amorce et propagation d'une fissure de fatigue
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 22: Mécanisme de rupture par fatigue
  Différence de facteurs d’intensité de contrainte
  Taux de propagation de la fissure
      : constantes de matériau
Taux de propagation d'une fissure en fonction de la différence de facteurs d'intensité de contrainte [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 23: Mécanisme de rupture par fatigue
Calcul de la durée de vie

## Slide 24: Mécanisme de rupture par fatigue
  Nombre de cycles nécessaires pour agrandir la fissure de à (intégration de l’équation de l’acétate 13 en admettant que )

## Slide 25: Mécanisme de rupture par fatigue
  Durée de vie d’un détail de construction quelconque
      En admettant que et sont connues et que
      L’équation est identique à l’équation empirique (acétate 14)
 | pente de la courbe de résistance
 | pour les aciers de construction
 | pour les aciers à haute résistance
 | pour l’aluminium
 | pente de la courbe de résistance
 | pour les aciers de construction
 | pour les aciers à haute résistance
 | pour l’aluminium

## Slide 26: Mécanisme de rupture par fatigue
Paramètres influençant la durée de vie

## Slide 27: Mécanisme de rupture par fatigue
  Dimension initiale de la fissure
  Différence de contraintes
  Concentration de contraintes (équation acétate 21 avec )
      : facteur de concentration des contraintes obtenu analytiquement, expérimentalement ou numériquement

## Slide 28: Mécanisme de rupture par fatigue
Effet de la dimension initiale de la fissure et de la différence de contraintes sur le nombre de cycles d’une plaque en acier [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 29: Mécanisme de rupture par fatigue
Dimension critique d’une fissure

## Slide 30: Mécanisme de rupture par fatigue
  Dimension critique définie
    par la plastification de la section nette restante (aluminium et acier)
    par la rupture fragile (acier)
  Une fissure ne conduit pas à la rupture fragile tant que
    avec , le facteur d’intensité de contrainte, défini à l’acétate 12, on obtient :
      : valeur critique de
      ténacité (ne dépend pas de la géométrie du détail considéré, mais plutôt de l’épaisseur de l’éprouvette, de la température et de la vitesse de sollicitation)
    il existe des relations empiriques entre la résilience (essai de Charpy) et la ténacité ()
Source: Pr. Denis Beaulieu

## Slide 31: Mécanisme de rupture par fatigue
Relation entre la contrainte appliquée et la dimension de la fissure a pour deux types de plaques d'acier ayant une valeur de [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 32: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 33: Paramètre de la tenue en fatigue
Caractéristiques du matériau

## Slide 34: Paramètre de la tenue en fatigue
  La durée de vie des éprouvettes non soudées dépend essentiellement de la phase initiale de la fissure
  Celle des éprouvettes soudées dépend de la phase de propagation régie par les conditions géométriques
Résistance en fatigue d'éprouvettes d'acier soudées et non soudées à
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 35: Paramètre de la tenue en fatigue
  Pour un détail donné, la courbe S - N est pratiquement indépendante du type d’alliage d’aluminium, sauf
    pour (fatigue oligocyclique)
    pour et élevé (chargement quasi statique)
    lorsque la grande majorité des cycles de charge se situe au-dessous de la limite d’endurance inférieure et que le nombre de cycles à contraintes élevées est très faible

## Slide 36: Paramètre de la tenue en fatigue
Caractéristiques des soudures

## Slide 37: Paramètre de la tenue en fatigue
  La géométrie et les imperfections (anomalies) des soudures sont parmi les plus importants paramètres susceptibles d’affecter la résistance en fatigue d’un détail structural
courbe - pour quatre types de joints bout à bout avec soudure à rainure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 38: Paramètre de la tenue en fatigue
Anomalies dans les soudures
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 39: Paramètre de la tenue en fatigue
Contraintes résiduelles

## Slide 40: Paramètre de la tenue en fatigue
Contraintes résiduelles résultant du soudage d'une plaque
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 41: Paramètre de la tenue en fatigue
  À cause des contraintes résiduelles, les valeurs effectives de , de et de sont modifiées et sont pratiquement indépendantes des valeurs nominales (résultant de charges appliquées)
  est donc le paramètre le plus significatif pour les assemblages soudés
Définition des contraintes et effet des contraintes résiduelles de traction [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 42: Paramètre de la tenue en fatigue
  Certaines normes tiennent compte de l’effet bénéfique de , et de dans les cas suivants :
    les assemblages ou pièces non soudés
    les assemblages ayant subi une relaxation des contraintes après soudage
    les assemblages sollicités partiellement en compression
    ( négatif ; )

## Slide 43: Paramètre de la tenue en fatigue
Dispositions constructives

## Slide 44: Paramètre de la tenue en fatigue
  Assemblages soudés
Influence des détails de construction sur le flux de contraintes
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 45: Paramètre de la tenue en fatigue
Sévérité des concentrations de contraintes en fonction du type de joint contenant des cordons de soudure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 46: Paramètre de la tenue en fatigue
Fissuration dans les joints avec soudures à rainure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 47: Paramètre de la tenue en fatigue
Influence d'un congé aux extrémités d'un gousset soudé à une semelle de poutre
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 48: Paramètre de la tenue en fatigue
Fissuration dans les joints avec cordons de soudure d'angle
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 49: Paramètre de la tenue en fatigue
  Assemblages boulonnés ou rivetés
Influence de l'espacement des rivets sur la résistance à la fatigue
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 50: Paramètre de la tenue en fatigue
Dispositions constructives recommandées pour un comportement optimal en fatigue de joints rivetés à recouvrement simple
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 51: Paramètre de la tenue en fatigue
Influence de la géométrie des assemblages sur la résistance à la fatigue d'assemblages rivetés en alliage -
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 52: Paramètre de la tenue en fatigue
  Courbes de résistance à la fatigue normalisées
Courbes de résistance à la fatigue normalisées (basées sur le modèle européen)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 53: Paramètre de la tenue en fatigue
Exemples simplifiés de détails de construction et de leur classification
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 54: Paramètre de la tenue en fatigue
Sollicitations

## Slide 55: Paramètre de la tenue en fatigue
Types de sollicitations de fatigue
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 56: Paramètre de la tenue en fatigue
  Exemples de sollicitations de fatigue
    ponts-routes et ponts-rails
    ponts roulants et voies de roulement
    plateformes pétrolières
    transport par câble
    tours, mâts et cheminées, portiques de signalisation aérienne, lampadaires

## Slide 57: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 58: Résistance à la fatigue
Étape de calcul

## Slide 59: Résistance à la fatigue
  Vérifier la pertinence d’un calcul de fatigue
  Chercher à minimiser ou à éliminer les charges cycliques
  Évaluer ou mesurer les charges cycliques
  Identifier les sites potentiellement critiques pour la fatigue et calculer les contraintes
  Choisir la méthode de calcul la plus appropriée
  Procéder à un calcul préliminaire
  Évaluer la robustesse du design et les coûts
  Idéalement, procéder à des vérifications expérimentales

## Slide 60: Résistance à la fatigue
Méthodes de calcul

## Slide 61: Résistance à la fatigue
  Diagrammes ou courbes –
    c’est, de loin, la méthode la plus facile et la plus utilisée
    faire la distinction entre les sollicitations à amplitude constante et celles à amplitude variable
    applications en génie civil et en aérospatiale
  Méthode du point critique
    les contraintes calculées en un point critique sont combinées aux contraintes nominales obtenues d’une analyse statique linéaire
    fait appel à des courbes – spécialement calibrées

## Slide 62: Résistance à la fatigue
  Méthode des déformations
    méthode adaptée au calcul des pièces d’automobile
  Mécanique de la rupture
    méthode utilisée par l’industrie aérospatiale
  Endommagement contrôlé
    on accepte que la fissuration se développe et se propage (mécanique de la rupture), mais à condition qu’un programme d’inspection obligatoire sois mis en place
  Méthode de bonne pratique
  Essais en laboratoire

## Slide 63: Résistance à la fatigue
Sollicitations à amplitude constante

## Slide 64: Résistance à la fatigue
Sollicitations de fatigue à amplitude constante
Calcul de la résistance à la fatigue ou de la durée de vie d'un détail de construction pour une sollicitation d'amplitude constante
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 65: Résistance à la fatigue
Sollicitations à amplitude variable

## Slide 66: Résistance à la fatigue
Types de sollicitations de fatigue à amplitude variable
  Méthode du réservoir et méthode de la goutte d’eau
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 67: Résistance à la fatigue
Exemple du comptage des différences de contraintes par la méthode du réservoir
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 68: Résistance à la fatigue
Exemple d'un spectre de différences de contraintes (plusieurs types de trains)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 69: Résistance à la fatigue
Spectre de différences de contraintes simplifié
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 70: Résistance à la fatigue
  Cumul des dommages individuels
    dommage dû à un seul cycle de contraintes (Palmgren)
    dommage dû à cycle de contraintes
    dommage total
    règle de Miner
Types de sollicitations de fatigue
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 71: Résistance à la fatigue
  Cumul des dommages
    sans considération de la limite de fatigue
    avec considération de la limite de fatigue
    avec la mécanique de la rupture
Histogramme des différences de contraintes et courbe - pour le calcul des dommages [tiré de 9.5]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 72: Résistance à la fatigue
  Cumul des dommages sans considération de la limite de fatigue (approche conservatrice qui sous-estime la durée de vie)
    courbes - de pente constante pour toutes les valeurs de
    différence de contraintes équivalente
        :moyenne pondérée des différences de contraintes (similaire à l’équation de , acétate 47)

## Slide 73: Résistance à la fatigue
  Cumul des dommages avec considération de la limite de fatigue
Effet des différences de contraintes () en dessous des limites d'endurance et [tiré de 9.5]
  les situés au-dessous de contribuent au cumul des dommages lorsque la fissure devient grande, selon la mécanique de la rupture
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 74: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 75: Méthodes d’intervention
Généralités

## Slide 76: Méthodes d’intervention
  Inspection
  Amélioration
  Prévention
  Réparation et renforcement

## Slide 77: Méthodes d’intervention
Inspection

## Slide 78: Méthodes d’intervention
  Étapes d’un protocole acceptable d’intervention
    déterminer la durée de vie d’un ouvrage
    localiser les points critiques
    proposer un protocole d’inspection conduit par du personnel qualifié
    si des fissures sont identifiées, proposer des méthodes d’intervention adéquates
  Actions entraînées par la découverte de fissures
    la fermeture de la structure
    une réduction des charges
    l’établissement d’un programme d’inspection plus serré et, possiblement, des réparations mineures

## Slide 79: Méthodes d’intervention
  Méthodes d’identification des fissures de fatigue
    inspection visuelle
    liquide pénétrant coloré
    ultrasons
    émissions acoustiques
    rayons X
    carottage

## Slide 80: Méthodes d’intervention
Amélioration

## Slide 81: Méthodes d’intervention
Anomalies dans les soudures
  Le but des traitements d’amélioration est de réduire les effets néfastes des concentrations de contrainte et des contraintes résiduelles de traction
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 82: Méthodes d’intervention
  Traitements d’amélioration des cordons de soudure
    amélioration de la forme géométrique et élimination des anomalies situées au pied des cordons de soudure par
      meulage
      fraisage
      refusion GTAW sans métal d’apport
    introduction de contraintes résiduelles de compression aux endroits présentant des anomalies par
      martelage à l’aide d’un burin ou d’aiguilles
      grenaillage

## Slide 83: Méthodes d’intervention
Techniques d'amélioration de la résistance à la fatigue de cordons de soudure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 84: Méthodes d’intervention
Influence des techniques d'amélioration des cordons de soudure d'angle sur la durée de vie de l'assemblage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 85: Méthodes d’intervention
Prévention

## Slide 86: Méthodes d’intervention
  Principalement à l’étape de la conception
    Réduire les
    Réduire des critiques
    Réduire les risques d’amplification dynamique, tel l’impact ou la résonance
    Abaisser le niveau des vibrations (amortissement)
    Utiliser des techniques d’amélioration de la résistance à la fatigue aux endroits critiques
    Percer un trou à la pointe des fissures
    Prendre des dispositions contre la corrosion

## Slide 87: Méthodes d’intervention
Réparation et renforcement

## Slide 88: Méthodes d’intervention
  Options
    remplacer l’élément
    adopter une stratégie d’endommagement contrôlé, sauf
      lorsque l’élément fissuré est un élément principal d’une structure hyperstatique
      lorsque la structure est isostatique
      lorsqu’un programme d’inspections régulières ne peut être réalisé
      lorsqu’un accroissement de la fissuration risque d’augmenter les coûts de réparation de façon significative
    réparer ou renforcer la structure
      Note : la réparation des soudures ne réussit pratiquement jamais

## Slide 89: Méthodes d’intervention
      Mesures de réparation des structures (ordre décroissant d’efficacité)
        placer des plaques de recouvrement de chaque côté de la fissure et les relier à l’aide de boulons à haute résistance en acier galvanisé
        percer un trou à la pointe de la fissure et y insérer un boulon
        remplacer l’élément fissuré et chercher à améliorer les conditions de fatigue
        buriner la fissure, remplir la rainure avec un métal d’apport approprié, araser la soudure, polir et inspecter (rayons )
        marteler le pied des cordons de soudure à l’aide d’un burin
        refusionner le pied des cordons de soudure à l’aide de la méthode
    Il faut toujours chercher à améliorer la résistance du détail ou à abaisser le niveau des sollicitation et s’assurer que la fissuration ne se produira pas ailleurs, comme conséquence de l’intervention

## Slide 90: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 91: Approche à la normalisation
Recommandation canadienne

## Slide 92: Approche à la normalisation
Courbes - de la référence [9.22]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 93: Approche à la normalisation
Catégories de détails structuraux de la référence [9.22]
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 94: Plan
A – Introduction
B – Mécanisme de rupture par fatigue
C – Paramètre de la tenue en fatigue
D – Résistance à la fatigue
E – Méthodes d’intervention
F – Approche à la normalisation
G – Exemples pratiques

## Slide 95: Exemples pratiques
Exemple pratique 1 (Exemple 9.1, livre de Pr. Beaulieu – Analyse d’un portique de signalisation aérienne)

## Slide 96: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 97: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 98: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 99: Exemples pratiques
Exemple pratique 2 (Exemple 8.2, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage concentrique avec soudures d’angle)

## Slide 100: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 101: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 102: Exemples pratiques
Exemple pratique 2 (Exemple 9.2, livre de Pr. Beaulieu – Méthode du point critique)

## Slide 103: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 104: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 105: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 106: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 107: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 108: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 109: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 110: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 111: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 112: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 113: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 114: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 115: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 116: Exemples pratiques
Exemple pratique 4 (Exemple 8.4, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage excentrique en torsion)

## Slide 117: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 118: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 119: Exemples pratiques
Exemple pratique 3 (Exemple 9.3, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage boulonné)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 120: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 121: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 122: Exemples pratiques
Exemple pratique 4 (Exemple 9.4, livre de Pr. Beaulieu – Assemblage soudé)

## Slide 123: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 124: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 125: Exemples pratiques
Exemple pratique 5 (Exemple 9.5, livre de Pr. Beaulieu – Cumul des dommages)

## Slide 126: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 127: Exemples pratiques
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 128: Exemples pratiques
Recommandation pour éviter les problèmes de résonance
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 129: PARTENAIRES