## Slide 1: Conception des charpentes d’aluminium Propriétés de l’aluminium

## Slide 2: Note
L'information, les renseignements et les données contenus dans les documents de ce portail (appelé par la suite l'«Information»), sont considérés comme fiables au moment de leur publication, mais rien ne garantit qu'ils sont exacts et complets. L'Information est présentée uniquement à titre de renseignement et ne doit d'aucune manière être interprétée comme un conseil de nature technique ou autre. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'Information peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques et AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium, ses administrateurs, ses dirigeants, ses représentants, ses employés et ses mandataires ne peuvent être tenus responsables d'aucune manière des dommages pouvant en découler.
Dégagement de responsabilité
AluQuébec met à votre disposition l’Information sans aucune garantie, implicite ou explicite, et se dégage de toute responsabilité quant à son exactitude, sa fiabilité, sa pertinence ou son exhaustivité.
Droits d'auteur et propriété intellectuelle
Les droits d’auteurs de tous les contenus sur ce portail appartiennent à AluQuébec. Tous les éléments inclus dans ces contenus par les auteurs originaux, incluant textes, images, graphiques mais sans s’y limiter, proviennent soit de l’auteur même, de sources libres de droits ou encore d’éléments dont l’approbation d’utilisation a été obtenue par les auteurs originaux. Les utilisateurs du portail consentent à utiliser les contenus à des fins pédagogiques seulement. Les contenus peuvent être utilisés entièrement ou partiellement, mais ne pourront pas être modifiés de façon à altérer la nature même des informations ou encore à causer préjudice à AluQuébec. Un tel acte pourrait être une infraction à la législation applicable en matière de propriété intellectuelle et entraîner des réclamations.

## Slide 3: Avis
Avec la permission de l'Association canadienne de normalisation (exploitée sous le nom de «Groupe CSA»), 178, boul. Rexdale, Toronto, ON, M9W 1R3, une certaine partie du matériel est reproduite de la norme CSA S157-17 / S157.1-17 du groupe CSA. / Commentaire sur CSA S157-17, Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium. Ce document ne représente pas la position officielle complète du Groupe CSA sur le sujet référencé, qui est représenté uniquement par la norme dans son intégralité. Bien que l'utilisation du matériel ait été autorisée, le Groupe CSA n'est pas responsable de la manière dont les données sont présentées, ni de toute représentation ou interprétation. Aucune autre reproduction n'est autorisée. Pour plus d'informations ou pour acheter des normes auprès du Groupe CSA, veuillez visiter store.csagroup.org ou appeler le 1-800-463-6727.

## Slide 4: Plan
A – Propriétés physiques
B – Propriétés mécaniques
C – Soudabilité
D – Tenue à la corrosion
E – Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 5: Propriétés physiques
Généralités

## Slide 6
  Les propriétés physiques de l’aluminium sont plus ou moins invariables selon les alliages
    Densité ()
      , le tiers de celle de l’acier ()
      à résistance égale, une structure d’aluminium est en général plus légère qu’une structure en acier ordinaire ou en acier inoxydable
      facilite la manutention des produits
    Coefficient de dilatation ()
      , deux fois celui de l’acier ()
      l’effet combiné de et de est de réduire les contraintes thermiques aux deux tiers de celles de l’acier lorsque les dilatations ne sont pas libres de se produire
      les déformations des pièces d’aluminium au soudage sont équivalentes à celles de l’acier puisque le point de fusion de l’aluminium () est deux fois moins élevé (acier: )
Propriétés physiques

## Slide 7
Propriétés physiques
  Conductibilité thermique ()
    , quatre fois plus que celle de l’acier ()
    oblige à utiliser de grands apports de chaleur pour le soudage (pour bien fusionner le métal d’apport avec le métal sous-jacent); effet en partie compensé par le bas point de fusion de l’aluminium
    conductibilité thermique + grand coefficient de dilatation thermique + apports de chaleur pour le soudage déformations importantes lors du soudage si de grandes vitesses d’arc ne sont pas utilisées
  Capacité thermique massique ()
    . (acier: ; béton: , bois: )
    utilisée dans les calculs de résistance au feu
  Conductivité électrique
    varie entre et
    six fois meilleure que celle de l’acier et égale à de celle du cuivre
    la résistivité (inverse de la conductivité) est de
    rend l’aluminium compétitif pour la fabrication de câbles électriques (il est moins pesant)

## Slide 8
Propriétés physiques
  Module d’élasticité ()
    (acier: )
    trois fois moins élevé que celui de l’acier
    affecte la rigidité des structures d’aluminium
    avantage l’aluminium pour la construction de véhicules
Courbe contrainte-déformation d'un alliage d'aluminium
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 9
Propriétés physiques
  Coefficient de Poisson ()
    rapport de la contraction transversale sur la déformation longitudinale
    (acier: )
  Module de Coulomb ()
    Pente du tronçon rectiligne de la courbe cisaillement-distorsion (- )
    (acier: )

## Slide 10
Propriétés physiques
  Résumé des propriétés physiques
Propriétés physiques de l’aluminium, de l’acier structural et de l’acier inoxydable
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 11: Plan
A – Propriétés physiques
B – Propriétés mécaniques
C – Soudabilité
D – Tenue à la corrosion
E – Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 12: Propriétés mécaniques
Généralités

## Slide 13
Propriétés mécaniques
Courbe contrainte-déformation d'un alliage d'aluminium
  Les propriétés mécaniques sont très variables d’un alliage à l’autre
    Résistance en traction
      les valeurs de résistance recommandées (définie par la limite élastique et contrainte ultime ) sont des valeurs nominales ou minimales
      essais de traction pour tracer la courbe -
    Ductilité ()
      alliages de corroyage
      alliages de fonderie
  la limite élastique est la contrainte correspondant à une déformation résiduelle de
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 14
Propriétés mécaniques
Comparaison des courbes contraintes-déformation d’un acier structural et d’un alliage d’aluminium
  À un niveau de contrainte dans le domaine élastique, un alliage d’aluminium est trois plus déformé que l’acier. Toutefois, à un niveau de déformation 𝐵, un alliage d’aluminium peut encore être dans le domaine élastique alors que l’acier est déjà déformé plastiquement
  La limite élastique d’un alliage d’aluminium à haute résistance (série ) peut être supérieure à celle d’un acier structural d’usage courant ()
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 15
Propriétés mécaniques
Différences de comportement entre deux pièces en acier et en aluminium, de mêmes dimensions, sollicitées en flexion
  Si on augmente l’inertie de la section de la pièce d’aluminium, de sorte que la rigidité flexionnelle soit égale à celle de la pièce d’acier, on réalise une économie de poids de l’ordre de
  La pièce en aluminium fléchit trois fois plus que la pièce en acier en raison de la différence des modules d’élasticité (voir niveau sur la figure de l’acétate précédente 10)
  Les contraintes dans les sections sont toutefois les mêmes lorsque les pièces se déforment élastiquement
    Pour compenser pour le faible de l’aluminium, il y a lieu d’augmenter l’inertie de la section d’aluminium de façon rendre la flèche acceptable
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 16
Propriétés mécaniques
Différences de comportement entre deux pièces en acier et en aluminium, de mêmes dimensions, sollicitées en flexion
  Si les deux poutres étaient chargées de façon à obtenir une flèche égale à celle correspondant au point (voir figure de l’acétate 10) et que les charges étaient ensuite enlevées, la poutre d’aluminium retournerait à sa position de départ alors que la poutre d’acier demeurerait déformée en permanence
    L’aluminium est ainsi supérieur à l’acier, même à sections égales, puisqu'un alliage d’aluminium possédant une limite élastique équivalente à une nuance d’acier donnée est en mesure d’absorber une déformation trois fois plus grande que celle de l’acier avant de se plastifier
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 17
Propriétés mécaniques
  Résistances nominales recommandées par les normes pour le calcul des charpentes en alliages d’aluminium (CSA S157-17, article 5.2.2)
  Produits en aluminium corroyés
    Les propriétés mécaniques minimales ou nominales recommandées par les normes sont obtenues à partir d’essais de traction standard
    Les valeurs de , et de sont à la base de toutes les valeurs de résistance utilisées dans les calculs
    Résistance en traction
      Résistance en traction à l’extérieur des zones affectées par le soudage (: zones affectées thermiquement)
        : limite élastique en traction
        : résistance ultime à la traction
      Résistance en traction à l’intérieur des zones affectées par le soudage
        : limite d’élasticité
        : résistance à la rupture

## Slide 18
Propriétés mécaniques
    Résistance en compression
      : limite d’élasticité
      la résistance ultime en compression () n’a pas de signification précise. Seule la limite élastique en compression est utilisée dans les calculs
    Résistance en cisaillement
      : limite d’élasticité
      : résistance à la rupture
    Résistance à la pression de contact (pression diamétrale pour les assemblages boulonnés)
      : pour une pince longitudinale () supérieure fois le diamètre () du boulon)
      pour une pince longitudinale variant entre et fois le diamètre , la résistance est réduite (prédominance du cisaillement)
  La pince longitudinale, , est la distance perpendiculaire entre l’axe du trou et la rive d’extrémité dans la direction de la charge. Cette distance ne doit pas être inférieur à fois le diamètre (𝑑) du boulon

## Slide 19
Propriétés mécaniques
Alliages et produits d’aluminium d’usage courant dans les charpentes en Amérique du Nord
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 20
Propriétés mécaniques
Résistance en traction d’alliages et produits d’aluminium utilisés dans le bâtiment
  Pour plus de précision sur les produits en aluminium corroyés et les caractéristiques mécaniques que doivent offrir leurs alliages, consulter l’article 5.1.2 de la norme CSA S157-17 (tableau 1)
  Les valeurs de résistance en traction recommandées par les normes de calcul des structures peuvent être utilisées pour des températures ne dépassant pas
  Le soudage a pour effet de diminuer, de façon parfois très marquée, la résistance mécanique des alliages d’aluminium (à l’exception de certains alliages de la série )
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 21
Propriétés mécaniques
Tableau 9 : Résistance ultime en traction d’alliages couramment utilisés comme métal de base pour le soudage en combinaison avec les alliages d’apport et
  La résistance ultime de quelques alliages, utilisés comme métal de base, en combinaison avec les alliages et , utilisés comme métal d’apport pour le soudage, est présentée dans le tableau ci-dessous :
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 22
Propriétés mécaniques
  Alliages d’apport pour le soudage
  Les valeurs de et pour les alliages d’apport pour le soudage, qui sont utilisées afin de déterminer les résistance nominales, doivent être celles qui sont fournies par la norme CSA-S157 (voir article 5.2.2, tableau 3)
Résistance nominale des alliages d’apport à base d’aluminium (voir tableau 3 de l’article 5.2.2 de la CSA157-17)
Source : CSA157-17 Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium
© Canadian Standards Association

## Slide 23
Propriétés mécaniques
  Résistance à la fatigue
    Il s’agit du nombre de cycles de chargement avant la rupture () pour une différence de contraintes appliquée () donnée
Exemple de courbe de résistance à la fatigue (courbe -)
Source: CSA S157-17; Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)
    Pour un élément de structure donné comportant un détail particulier, la résistance à la fatigue, s’exprime sous la forme de courbes, dites courbes - (ou courbes de résistance à la fatigue), qui relient à conduisant à la rupture
  Les courbes - s’appuient sur de très nombreux résultats d’essais, sous variations de contraintes d’amplitude constante, réalisés sur des éléments de structure en aluminium comportant un détail particulier
Exemple de détail pour le calcul de la résistance à la fatigue

## Slide 24
Propriétés mécaniques
Figure 33 : Exemple de courbe de résistance à la fatigue (courbe -)
  Pour chaque détail structural, on définit alors la limite d’endurance en fatigue (ou limite de fatigue), qui est la valeur maximale de la contrainte qui n'entraîne pas la rupture avant un nombre de cycles donné. Pour l’aluminium,
    lorsque le spectre de chargement est constant, la limite d’endurance est généralement établie à cycles
    Lorsque le spectre de chargement n’est pas constant, la courbe - se prolonge au-delà du point correspondant à cycles avec une pente égale ou moins prononcée jusqu’à une nouvelle limite d’endurance établie à cycles ou plus, selon les normes
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 25
Propriétés mécaniques
Tableau 10: Limite d’endurance en fatigue pour quelques alliages courants (basée sur cycles et )
  Ces valeurs sont indicatives et ne sont pas recommandées pour les calculs
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 26
Propriétés mécaniques
  Dureté
    elle est généralement en relation directe avec la contrainte ultime en traction (la corrélation n’est pas assez fiable pour l’aluminium comme c’est le cas pour l’acier)
    mesurée à l’aide de l’essai Brinell, Rockwell ou Vickers
    estimé rapide et approximatif de
Essai de dureté Brinell
Essai de dureté Vickers
Essai de dureté Rockwell
Source: struers.com

## Slide 27
Propriétés mécaniques
  Résilience
    mesure de la ductilité ou de la capacité d’un matériau de résister aux chocs en se déformant plastiquement sans se fissurer et de se fracturer
    aussi une mesure de la fragilité du matériau à basse température
    mesurée à l’aide de l’essai Charpy
    l’aluminium est très résilient : applications cryogéniques
    la mesure de la résilience des alliages d’aluminium n’est généralement pas requise dans les normes de calcul
Sources: instron.fr; tc.fr
Essai de Charpy

## Slide 28: Propriétés mécaniques
Influence de la température sur les propriétés mécaniques

## Slide 29
Propriétés mécaniques
Figure 34 : Influence de la température sur les propriétés d'alliages d'aluminium
  Les propriétés structurales de l'aluminium sont grandement affectées par la température :
    elles s’améliorent progressivement lorsque la température baisse et se détériorent progressivement lorsque la température augmente
  Les alliages contenant plus de de magnésium (, , et , par exemple) ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à sans risque de corrosion sous contrainte
  La corrosion sous contrainte se caractérise par l'apparition de fissures sous l’effet couplé d’une sollicitation mécanique et d’un environnement agressif
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 30
Propriétés mécaniques
Tableau 11 : Exemple montrant l’influence de la température sur la résistance en traction de l’alliage 6061-T6
  Il existe plusieurs tableaux de ce type, qui donnent les variations de , et de de plusieurs alliages en fonction de la température. Les valeurs ne sont toutefois qu’indicatives et ne peuvent être utilisées dans les calculs des charpentes en aluminium
  Les applications de l’aluminium à des températures existent dans l’aérospatiale et surtout dans le moulage de pièces pour l’industrie automobile
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 31
Propriétés mécaniques
Figure 35 : Résistance ultime en traction d'alliages d'aluminium à haute température
  Les propriétés structurales de l'aluminium à haute température ne dépendent pas seulement de la température, mais aussi de la durée pendant laquelle l’alliage a été maintenu à cette température
  La perte de résistance en traction est plus significative pour les alliages traités thermiquement (- et -) que pour ceux non traitables thermiquement (- et -)
    La perte de résistance des alliages traitables thermiquement est attribuable au survieillissement
    La perte de résistance des alliages non traitables thermiquement est attribuable à une recristallisation
  L’état final de l’alliage, après perte de sa résistance en traction, équivaut à un recuit (un état O)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 32
Propriétés mécaniques
  Les alliages traités thermiquement (séries 2000, 6000 et 7000) sont plus résistants et plus ductiles que les alliages non traitables thermiquement (séries 1000, 3000 et 5000). Le soudage détériore toutefois de façon plus significative la résistance mécanique de ces derniers que celle des alliages traités thermiquement
Niveau relatifs de résistance mécanique
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 33
Propriétés mécaniques
Formation des précipités suite au revenu (état stable, )
  Survieillissement des alliages traitables thermiquement
  Le vieillissement artificiel (revenu) consiste à chauffer la pièce à une température donnée pendant un certain temps puis à la refroidir en la ramenant à la température de la pièce
    Pour l’alliage , la durée du traitement de vieillissement est de heures à une température de - ou de heures à une température de - (selon les produits que l’on désire obtenir)
  Plus la température de vieillissement est élevée, moins les propriétés obtenues sont élevés
    Des précipités se forment dans toute la structure et les propriétés maximales sont obtenues
  Il existe des tableaux de temps et de températures pour différents traitements thermiques. Par exemple,
    Le vieillissement artificiel de l’alliage consiste à amener la pièce de l’état (- en la chauffant pendant heures à , puis la refroidir en la ramenant à la température de
  Il faut ans de vieillissement naturel (maturation) pour augmenter les propriétés du de à
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 34
Propriétés mécaniques
Figure 19 : Variation des propriétés résultat d’un traitement thermiques (séries 2000, 6000 et 7000) de vieillissement artificiel et survieillissement
  Si on prolonge indûment le traitement à la température de vieillissement, les précipités deviennent trop gros, il n’y en a plus assez et ils ont tendance à migrer aux joints de grains. Les propriétés diminuent et deviennent équivalentes à celles de l’état recuit. On dit qu’il y a survieillissement
Figure 18: Migration des gros précipités au joints de grains (état équivalent à un état recuit, )
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 35
Propriétés mécaniques
  Recristallisation des alliages non traitables thermiquement
  C’est la formation d’une nouvelle structure cristalline obtenue par chauffage, à la suite d’un écrouissage
Figure 20 : Procédé de recristallisation
  Il s’ensuit à la suite du chauffage une disparition des contraintes résiduelles existantes et un adoucissement des propriétés de la structure écrouie originale
  Ce traitement est utilisé suite à l’écrouissage dans le but de contrôler la grosseur des grains
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 36
Propriétés mécaniques
Figure 36 :Fluage de l'alliage 6061-T6
  Fluage (à haute température)
  Dans un essai de traction standard, si on maintient l’effort constant à un niveau de charge donné pendant une certaine période (heures, jours ou mois), le spécimen d’aluminium continue de se déforme progressivement en fonction du temps, particulièrement à haute température
    ⟹ C’est le phénomène appelé fluage (‘‘creep’’)
  Deux phénomènes interagissent :
    le durcissement du métal par écrouissage
    l’adoucissement sous l’action de la chaleur
  Après un certain temps, les imperfections apparaissent dans le métal et ont pour effet d’accélérer
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 37
Propriétés mécaniques
Figure 37 : Résultats d’essais de fluage pour l’alliage 5083-O
    des courbes sont alors établie permettant de calculer la résistance au fluage de l’alliage d’aluminium et déterminer ainsi si la température et le fluage sont susceptibles de jouer un rôle lors de la mise en service de l’alliage pour l’application structurale concernée
      Exemple : réservoirs sous pression, pipelines, câbles suspendus, avions (nécessitant un bon contrôle du fluage)
  Plus la température et la charge sont élevées, plus le métal se déforme rapidement et plus tôt se produit la rupture
  Pour voir si un alliage est susceptible au fluage à haute température (risque de détérioration de la résistance mécanique), des essais à long terme sont requis pour établir la relation entre la contrainte appliquée, la température et le temps jusqu’à la rupture de l’alliage :
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 38: Propriétés mécaniques
Tenue au feu

## Slide 39
Propriétés mécaniques
  Actuellement, il existe peu d’information sur la tenue au feu de l’aluminium dans les structures. La norme canadienne CSA S157-17 n’oblige pas de vérifier la tenue au feu des charpentes d’aluminium susceptible d’être exposés au feu :
    Elle réfère le lecteur aux normes CAN/ULC-S101 (méthode d’essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction) pour la détermination de la résistance au feu de l’aluminium utilisé dans les bâtiments;
    Accepte les méthodes utilisées dans l’Eurocode 9 et l’Aluminium Design Manual pour analyser et calculer la performance relativement à la protection contre le feu de l’aluminium utilisé dans les charpente

## Slide 40
Propriétés mécaniques
  Norme européenne (Eurocode 9) pour évaluée le comportement au feu des charpentes d’aluminium
  Les dispositions de la norme sur la tenue au feu s'appliquent aux alliages , , , , ,
  On y trouve dans la norme des tableaux et des équations pour évaluer les propriétés de certains alliages à des températures
  On y trouve aussi les dispositions règlementaires à prendre en considération lors d’incendie, comme à titre d’exemples :
      de garantir une tenue mécanique de longue durée sous charge lors d’incendie;
      de protéger les cloisons coupe-feu et recourir à une isolation thermique adéquate pour résister à un feu pendant un temps donné

## Slide 41
Propriétés mécaniques
Coefficient applicable à la limite élastique , d’alliages d’aluminium, pour une exposition au feu d’une durée ne dépassant pas deux heures
  On constate que déjà pour une température oscillant autour de la perte de la capacité mécanique originale est d’environ
  Limite élastique après exposition au feu (Eurocode 9)
  Pour certains alliages (voir acétate précédente : , , , , , ), la limite élastique, suite à une exposition au feu d’une durée maximale de deux heures, est réduite à .
    étant la limite élastique nominale de l’alliage original (voir acétate 16)
    est un coefficient de réduction, fonction de la température d’exposition (voir tableau)
  Pour des valeurs intermédiaires de température, la valeur de est interpoler linéairement
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 42
Propriétés mécaniques
  Module d’élasticité (Eurocode 9)
  Le module d’élasticité de tous les alliages d’aluminium, après une exposition de près de deux heures à des températures élevées, prend les valeurs présentes dans le tableau
Module d’élasticité des alliages d’aluminium après une exposition de près de deux heures à des températures élevées
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 43
Propriétés mécaniques
  Courbes contrainte-déformation (Eurocode 9)
  Les courbes contrainte-déformation à divers niveaux de température, pour un alliage typique donné, donne le résultat présenté sur la figure
Courbes contrainte-déformation d’un alliage typique à divers niveaux de température
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 44
Propriétés mécaniques
  Dilatation thermique (Eurocode 9)
  Capacité thermique massique () (Eurocode 9)
  Conductibilité thermique massique () (Eurocode 9)
    pour les séries , et
    pour les séries , , et
      est la longueur de la pièce à la température de
      est la température de la pièce en ()
  La dilatation thermique peut aussi bien être évaluée par l’équation

## Slide 45
Propriétés mécaniques
  Autres considérations pour la tenu au feu
  Température d’ignition > , plus élevée que celle de l’acier ()
    L’aluminium ne s’enflamme donc pas même si la poudre d’aluminium a des applications pyrotechniques
    L’aluminium peut être arrosé par des jets d’eau
  L’aluminium ne produit pas d’étincelle au choc
    raison pour laquelle les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’accessoires en aluminium (échelle par exemple)
  Par contre, une fine poudre d’aluminium mise en présence d’hydroxyde de fer (la rouille) peut s’enflammer en produisant une intense chaleur
    il faut donc éviter d’entrechoquer des outils d’aluminium et des outils d’acier rouillé pour ne pas créer d’étincelles qui produiraient une explosion (cas très rares)
  Une structure d’aluminium convenablement protégée est aussi sécuritaire que tout autre construction métallique

## Slide 46: Propriétés mécaniques
Influence de la vitesse d’application des contraintes sur les propriétés mécaniques

## Slide 47
Propriétés mécaniques
Variation des propriétés en fonction du taux d’application des déformations
  Les propriétés mécaniques des alliages d’aluminium varient de façon plus ou moins marquée en fonction du taux d’application des déformations
  et et ont tendance à être plus élevées lorsque le taux d’application des déformations augmente
  Il est raisonnable et sécuritaire d’utiliser les valeurs de résistance mécanique et de déformation correspondantes à des essais de chargement statique et de ne pas tenir compte de la variation des propriétés mécaniques en fonction du taux de déformation
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 48: Plan
A – Propriétés physiques
B – Propriétés mécaniques
C – Soudabilité
D – Tenue à la corrosion
E – Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 49: Soudabilité
Généralités

## Slide 50
Soudabilité
    Peut être définie comme La plus ou moins grande facilité d’établir la continuité métallique entre deux pièces, tout en produisant un lien exempt de défauts physiques et aussi résistant que le métal de base
    Il s’agit d’une propriété chimique ou physico-chimique fondamentale
    Il est donc important que le concepteur possède une assez bonne connaissance de cette propriété
    Différents procédés peuvent être utilisés pour le soudage de l’aluminium : GMAW, GTAW, par résistance, au laser, par friction avec toupie (FSW), etc.
    Pour souder l'aluminium, il faut
    utiliser des moyens de chauffe puissants et très localisés pour limiter les déformations, les manques de fusion, les pertes de chaleur et l’effondrement du bain de fusion
    souder rapidement avec un ampérage élevé : GMAW
  GMAW (Gaz Metal Arc Welding). GTAW (Gaz Tungsten Arc Welding)

## Slide 51
Soudabilité
  Couche d’oxyde (oxyde d'aluminium: alumine )
    La couche d’oxyde fond à , alors que le point de fusion de l’aluminium est de
    Elle se reforme peu après qu’on l’ait enlevée (au bout de quelques heures, elle redevient aussi épaisse qu’avant)
    Deux conséquences de la présence de cette couche:
    puisqu’elle est poreuse, elle peut absorber de la graisse et de l’humidité ; au soudage, l’hydrogène contenu dans ces substances essaie de s’échapper sous forme gazeuse (étant moins soluble), mais beaucoup de bulles restent emprisonnées, créant ainsi de la porosité dans le métal qui se solidifie
Sources d’hydrogène pouvant créer de la porosité dans les soudures
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 52
Soudabilité
    En raison de son point de fusion élevé, la couche d’oxyde crée des manques de fusion
  Il faut donc enlever la couche d’oxyde avant le soudage, par des procédés chimiques ou mécaniques
  Il faut souder dans les heures qui suivent le décapage (heures au maximum)
  Il faut entreposer les fils ou les électrodes dans des pièces chauffées, ne pas les garder trop longtemps et les recouvrir dans l’usine
Problème de fusion due à la présence de la couche d’oxyde
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 53
Soudabilité
  Problèmes de fusion
  Due à sa conductibilité thermique, l’aluminium conduit la chaleur plus rapidement que l’acier. Ce qui peux engendrer des problèmes de fusion, notamment lors de soudage des plaques épaisses
    Pour y remédier, il est important de fournir rapidement de grandes quantités de chaleur (en utilisant par exemple un ampérage élevé avec de grandes vitesses d’arc)
Problème de fusion lors du soudage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 54
Soudabilité
Influence de l’angle d’ouverture des chanfreins
    Favoriser des angles d’ouverture plus grands lors de la préparation des plaques d’aluminium à souder
      mininum pour des épaisseurs
  Influence de l’angle d’ouverture des chanfreins
  La quantité de métal de base devant être fondu dans le cas de petits angles d’ouverture est beaucoup plus grande que celle du cas de grands angles, il faut donc :
      peut être aussi élevé que , selon le procédés (GMAW par exemple pour permettre un bon accès aux buses qui sont assez volumineuses)
      utiliser le préchauffage dans le cas des , mais avec précaution
    Procéder au besoin à des essais de rupture sur de petits échantillons soudés (mêmes conditions qu’en production) afin de vérifier la pénétration
  Pour l’acier, un angle d’ouverture de est acceptable
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 55
Soudabilité
  Fissuration à chaud des soudures
  Les fissures dans un métal sont des défauts de soudure. On distingue deux types de fissurations selon le moment de leur apparition à la suite d'une soudure :
    La fissuration à froid (ou différée) : elle intervient quand la soudure est pratiquement froide (surgit souvent à la température ambiante et peut prendre jusqu’à 24 heures après le refroidissement complet)
      Les alliages d’aluminium ne sont pas sensibles à la fissuration à froid. Les aciers par contre le sont
Source: eduscol.education.fr
Exemples de fissures à chaud de l’aluminium
    La fissuration à chaud (ou de solidification) : elle apparait lors du dernier stade de solidification du bain de fusion, avant que le métal ne soit complètement solidifié

## Slide 56
Soudabilité
  Les fissures à chaud peuvent survenir au milieu de la soudure (dans le métal d’apport) ou dans la zone de liaison adjacente à la soudure (dans le métal de base)
Fissuration à chaud
  Les causes de la fissuration à chaud sont (la 1ère est la + importante) :
    la composition chimique de la soudure (métal d’apport + métal de base)
    le temps dans la gamme de températures critiques
    le niveau des contraintes lors du refroidissement
    le profil de la soudure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 57
Soudabilité
  la composition chimique de la soudure est la causes la plus fondamentale
    elle régit le choix du métal d’apport en fonction des alliages à relier
    séries (et ), (et ) et (et ) facilement soudables, en général
    série (, , , ), alliages et soudables, mais susceptibles à la fissuration

## Slide 58
Soudabilité
  Composition chimique de la soudure
  Chaque série d’alliages possède un diagramme de phase
  Chaque alliage possède un intervalle de température de solidification
  Plus la gamme des temps de solidification est grande, plus le risque de fissuration à chaud augmente (faible soudabilité de l’alliage)
  L’étape de la solidification est celle pendant laquelle l’aluminium est à la fois partiellement solide et partiellement liquide (la zone identifiée par () sur la figure)
Diagramme de phase du cuivre dans l'aluminium (série 2000)
  L’intervalle de température de solidification de l’alliage 2024, contenant de cuivre, est de ()
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 59
Soudabilité
Susceptibilité relative à la fissuration à chaud de séries d'alliages
  Là où la soudabilité est faible, la gamme de température de solidification est grande et vice-versa
    Le pic pour chacune des séries de la figure correspond ainsi à l’intervalle de température de solidification le plus élevé. C’est donc là où la soudabilité est faible
    L’alliage (contenant de magnésium) est soudable, mais susceptible à la fissuration. L’alliage (contenant de magnésium), est par contre facilement soudable
    Rappelons que les séries (et ), (et ) et (et ) facilement soudables, en général. La série (, , , ), alliages et soudables, mais susceptibles à la fissuration
  Il est donc possible d’améliorer la soudabilité de certains alliages en réduisant l'intervalle de température de solidification par un choix judicieux du métal d'apport
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 60
Soudabilité
  La susceptibilité à la fissuration à chaud dépend alors de la composition chimique de la soudure métal de base métal d’apport
    pour réduire le risque de fissuration, il est approprié d’utiliser un métal d'apport ayant une composition chimique différente de celles des plaques à souder (utiliser les électrodes recommandées par les normes)
  Comme le montre la figure, pour améliorer la soudabilité de l’alliage , il faut utiliser un métal d’apport qui a plus, ou moins, de magnésium que le
  Généralement, les matériaux d’apport suggérés contiennent plus d’éléments d’alliages que les matériaux de base
Choix de matériaux d'apport pour le soudage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 61
Soudabilité
  La composition chimique de la soudure est aussi influencée par le taux de dilution de métal de base dans la soudure
  Taux de dilution est le pourcentage de métal de base que l’on trouve dans la soudure
Choix de matériaux d'apport pour le soudage
    Par exemple, si on soude l’alliage avec un taux de dilution de . Le bain de fusion sera constitué principalement du métal de base la susceptibilité à la fissuration sera proche de celle du
    La géométrie du joint et les paramètres de soudage utilisés ont donc une grande influence sur le risque de la fissuration à chaud de la soudure (surtout pour les alliages qui ont une moins bonne soudabilité)
Taux de dilution du métal de base pour une soudure bout à bout
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 62
Soudabilité
  La réduction des risques de fissuration dans la zone de liaison se fait en jouant sur le métal d’apport (étant donné qu’on ne peut jouer sur la composition chimique du métal de base des plaques que l’on doit souder) :
    on utilise un métal d’apport avec un haut taux d’éléments d’alliage pour réduire le point de fusion de ce dernier, comme le ( de silicium)
    la zone de liaison a donc le temps de se solidifier en bonne partie et d’avoir suffisamment de résistance mécanique avant que le métal d’apport de la soudure se solidifie et impose des contraintes de retrait
Fissuration à chaud
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 63
Soudabilité
  Les combinaisons d’alliages à proscrire pour le soudage sont :
    le comme métal d’apport avec l’alliage et de dilution
      soudure avec seulement de de silicium, très sensible à la fissuration
    le comme métal d’apport avec un alliage contenant plus de de magnésium (comme , et )
      formation des composés , donc réduction de la ductilité (puisque augmentation de la résistance) et augmentation du risque de fissuration
    les combinaisons d’alliages contenant du magnésium et du cuivre (reconnues pour être sujettes à la fissuration):
      exemples :
      série avec métal d’apport
      série avec métal d’apport
    souder le ( de ) avec le ( de ) comme métal d’apport
      une soudure fissurante (à de , donc intervalle de solidification très grand et donc sensibilité à la fissuration à chaud )

## Slide 64
Soudabilité
  Temps dans la gamme de températures critiques
  Il faut utiliser un ampérage élevé et les vitesses d’arc les plus grandes possible :
    pour éviter que la chaleur ne soit soutirée trop rapidement sans permettre la fusion du métal de base
    pour réduire le temps pendant lequel la soudure demeure dans la zone critique, donc la tendance à la fissuration
    pour réduire l’étendue de la (la zone affectée thermiquement) et le retrait du métal de base
Diffusion de la chaleur dans les pièces à souder
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 65
Soudabilité
  Niveau de contraintes lors du refroidissement
  Dans la mesure du possible, il faut chercher à réduire le niveau des contraintes dans les pièces assemblées (réduire les contraintes résiduelles dues au retrait lors de la solidification de la soudure) :
    mettre l’assemblage en compression
    réduire le bridage
Source: sacot.com
Table de soudure et de bridage

## Slide 66
Soudabilité
  Il faut éviter les profils de soudure concaves, puisque la majorité des contraintes de retrait passent par le centre de la surface de la soudure (là où le métal reste liquide le plus longtemps)
Réalisation d’un profil convenable pour éviter la fissuration du au retrait à la solidification
  Profil de la soudure
    il faut donc des profils convexes pour avoir une réserve de métal et reprendre les contraintes de retrait
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 67
Soudabilité
  Il faut éviter les retassures de cratère
    Ils ont un profil concave et ils refroidissent très rapidement (régime de chaleur interrompu à la fin de la soudure) des fissures de cratère
Sources :bil-ibs.be; usinages.com; Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003
Exemple d’une soudure d’angle avec une retassure de cratère
Exemple d’une fissure à la solidification au cœur d’une soudure

## Slide 68
Soudabilité
Utilisation des appendices de départ et d’arrivée pour éviter des fissures de cratère
    il faut donc
      une bonne technique d’arrêt
      éviter des soudures discontinues multiplication des cratères
      utiliser dans la mesure du possible des appendices de départ et d’arrivée
  il faut éviter les soudures verticales descendantes formation des profils concaves
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 69
Soudabilité
  Conséquences de la conductibilité thermique
  Le soudage de petites pièces un réchauffement rapide de toute la pièce
    Il faut donc réduire l’apport de chaleur à mesure que la soudure progresse en augmentant la vitesse d’arc ()
  Le soudage de grosses pièces perte rapide de la chaleur
    Il faut donc
      augmenter le courant pour remplacer la chaleur évacuée rapidement dans les plaques
      utiliser un mélange argon-hélium ou de l’hélium pur (permet de transférer plus de chaleur dans la pièce)
      préchauffer les pièces, mais avec précaution
Compensation de chaleur pour l'assemblage de pièces en alliages d'aluminium différents
      Si on soude deux alliages différents, il faut préchauffer le plus le conducteur (orienter davantage la torche vers l’alliage le plus conducteur)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 70
Soudabilité
  Déformations thermique due au soudage
  Si on compare les déformations totales (due à la dilatation thermique) des pièces en aluminium lors du soudage versus celles en acier, on constate que dans l’ensemble elle sont équivalentes (voir figure)
Comparaison de l’aluminium avec l’acier pour les quantités de déformation induite par le soudage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 71
Soudabilité
  Pour contrer les effets des déformations due au soudage, il faut :
    adopter une séquence de soudage optimisant la répartition thermique
    utiliser des gabarits pour maintenir les assemblages en place
    concevoir des joints minimisant la déformation (des préparations de joints nécessitant moins de métal d’apport par exemple)
    trouver un juste équilibre entre déformations et fissuration à chaud
      Ex. : bridage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 72
Soudabilité
  Soudabilité par groupe d’alliage
  Les alliages non traitables thermiquement (séries , et )
    sont les plus faciles à souder, mais recristallisation de la
    (, , , , , , , , , , , , , , , )
  Série
    soudable, mais adoucissement des propriétés mécaniques
    (, , , )
  Séries et
    soudables à la condition de prendre des précautions particulières
    (, , , )
  Série
    seuls les alliages et sont soudables
    les soudures vieillissent naturellement et retrouvent à de leur résistance mécanique antérieure dans les à jours suivant le soudage
  Les alliages de fonderie suivants sont facilement soudables : , , , ,

## Slide 73
Soudabilité
  Matériaux d’apport
    Système de classification : le même que celui des alliages de corroyage ou de fonderie. Les chiffres sont toutefois précédés d’une lettre ou de deux lettres
      pour électrode (fil continu)
      pour baguette enrobée
      pour électrode ou baguette
    Série
      peut être utilisée pour tous les alliages de la série ainsi que pour les alliages et
    Série
      peut être utilisée pour souder les alliages et ainsi que les alliages de fonderie à base de cuivre
    Série
      est une des deux électrodes ( et ) les plus utilisées pour des applications structurales (séries , et )

## Slide 74
Soudabilité
    Série
      série de matériaux d’apport qui ont les meilleures propriétés mécaniques
      ER5356 pour les applications structurales
    Alliages , et
      pour la réparation des alliages de fonderie
Résistance en traction d’alliages couramment utilisés pour le soudage (résistance du bain de fusion)
  Rappelons que l’assemblage soudé a des propriétés moindres que les plaques avant soudage (voir figure)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 75
Soudabilité
Matériaux d’apport pour l’obtention de certaines caractéristiques pour quelques alliages courants
  Le matériau d’apport est par conséquent élaboré pour avoir une bonne ductilité et pour réduire la susceptibilité à la fissuration à chaud
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 76
Soudabilité
Matériaux d’apport pour soudage des alliages de corroyage, selon les procédés et
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 77
Soudabilité
  Préchauffage et application de la chaleur
    Règle générale : le préchauffage ne doit être utilisé que lorsqu’il n’existe aucune autre solution (puisque augmentation de la largeur de des assemblages soudés, donc réduction des propriétés mécaniques)
    Préchauffage justifié dans les cas suivants :
      les plaques épaisses
      l’enlèvement de l’humidité en surface
      la réduction des contraintes de refroidissement des alliages de fonderie (plus susceptibles à la fissuration à chaud)
      les départs des cordons de soudure lorsque le métal est froid (puisqu’on risque d’obtenir de la porosité ou des manques de fusion ou de pénétration)
      la réduction des contraintes résiduelles
      la réduction des distorsions au refroidissement

## Slide 78
Soudabilité
Durée maximale de maintien de la température pour les alliages d’aluminium avant correction des déformations causées par la soudure
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 79
Soudabilité
  Formation de dépôts noirs
    Vapeurs de magnésium et de zinc qui condensent sur la surface (les )
    Point d’ébullition
      du magnésium :
      du zinc :
      de l’aluminium :
    Il faut
      enlever les dépôts noirs entre les passes, le plus tôt possible
      utiliser la série (à base de Silicium, donc pas de magnésium) pour réduire la quantité des
Formation de dépôts noirs lors du soudage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 80: Plan
A – Propriétés physiques
B – Propriétés mécaniques
C – Soudabilité
D – Tenue à la corrosion
E – Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 81: Tenue à la corrosion
Généralités

## Slide 82
Tenue à la corrosion
  Principaux paramètres
    Les alliages d’aluminium peuvent corroder (ce n’est pas tous les alliages qui offrent une protection naturelle efficace contre la corrosion)
    La tenue à la corrosion dépend de plusieurs paramètres
      la composition, l’état métallurgique et l’état de la surface des alliages eux-mêmes
      les caractéristiques du milieu dans lequel ils sont exposés (marin, humide, agricole, minier, etc.) ;
      les conditions de service prévues (civil, automobile, aéronautique, maritime, manufacturier, etc.) ;
      les dispositions constructives (assemblages, contact avec d’autres métaux ou matériaux)
      la durée de l’ouvrage
      la fréquence et le type d’entretien

## Slide 83
Tenue à la corrosion
  Couche d’oxyde naturelle
    Rend l’aluminium passif à l’environnement (imperméable aux attaques d’atmosphères corrosives)
    Le film se forme dès que le métal est mis au contact d’un milieu oxydant
    Le film se reforme instantanément après la mise en forme ou le soudage
    La stabilité physico-chimique du film dépend
      des caractéristiques du milieu
      du
      de la nature de l’alliage

## Slide 84
Tenue à la corrosion
  Influence de
  La vitesse de dissolution du film d’oxyde dépend du (très forte en milieu acide et en milieu alcalin, mais faible dans les milieux neutres )
Vitesse de dissolution de l’alumine en milieu aqueux en fonction du
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 85
Tenue à la corrosion
  Formes de corrosion
    Les formes de corrosion les plus courantes sont
      la corrosion généralisée (ou uniforme)
      la corrosion par piqûres
      la corrosion transcristalline et la corrosion intercristalline
      la corrosion feuilletante
      la corrosion sous contrainte
      la corrosion filiforme
      la corrosion à la ligne d’eau
      la corrosion sous dépôt (ou caverneuse)
      l’érosion
      la corrosion galvanique

## Slide 86: Tenue à la corrosion
Les formes de corrosion

## Slide 87
Tenue à la corrosion
  La corrosion généralisée
    Se développe dans des milieux très acides ou très alcalins
    Diminution régulière et uniforme de l’épaisseur sur toute la surface
    Quelques micromètres par an à plusieurs micromètres par heure
    Détermination de la vitesse de corrosion
      par la mesure de la perte de poids
      par la mesure du dégagement d’hydrogène

## Slide 88
Tenue à la corrosion
  La corrosion par piqûres
  Se développe sur les surfaces qui présentent des défauts intrinsèques ou provoqués
  Se produit en milieux aqueux naturels (pH voisin de la neutralité)
  Mécanisme de nature électrochimique
  Souvent associée à un noircissement de la surface qui peut être masqué par une peinture mais non par un traitement de type conversion ou anodisation (elles demeurent visible dans ce cas)
  La vitesse de corrosion par piqûres décroît rapidement dans la plupart des milieux
Corrosion par piqûres de l’aluminium
Sources: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003); donkiespeed.nl

## Slide 89
Tenue à la corrosion
Exposition en bord de mer d’alliages des séries 3000, 5000 et 6000
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 90
Tenue à la corrosion
  La corrosion transcristalline et la corrosion intercristalline
    causée par une différence de potentiel entre les joints et la masse du grain (précipitation de composés intermétalliques aux joints de grains)
    concerne les alliages traité thermiquement, notamment les séries et , à la suite de traitements thermiques mal faits
  Corrosion transcristalline
    progresse à l’intérieur des grains, dans toutes les directions
  Corrosion intercristalline
    se développe le long des joints de grains
    n’est pas décelable à l’œil nu mais peut provoquer la rupture des pièces
Exemples de corrosions transcristalline et intercristalline
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 91
Tenue à la corrosion
  La corrosion feuilletante
Sources: cdcorrosion.com; corrosion.ksc.nasa.gov
  Propagation suivant une multitude de plans parallèles à la direction du laminage
  Se produit sur du métal très écroui
  Les alliages de la série ne sont pas sensibles à cette forme de corrosion
Exemples de corrosion feuilletante

## Slide 92
Tenue à la corrosion
  La corrosion sous contrainte
  Résulte de l’action combinée d’une contrainte mécanique et d’un milieu corrosif
  Peut entraîner la rupture de pièces en service
  Propagation le long des joints de grains
    propagation électrochimique, ou
    fragilisation par l’hydrogène
  Les séries et peuvent être sensibles à la corrosion sous contrainte
Exemple de fissure de corrosion sous contrainte
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 93
Tenue à la corrosion
  Pour les plaques épaisses écrouies, il faut tenir compte du sens du prélèvement des éprouvettes
Influence du sens de prélèvement sur la résistance à la corrosion sous contrainte
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 94
Tenue à la corrosion
  La corrosion filiforme
    Spécifique aux métaux peints
    Corrosion d’aspect puisque le métal sous-jacent ne subit qu’une attaque très superficielle
    Se développe lorsque la surface a été polluée avant l’application de la peinture
    Observée sur les alliages des séries et dans les applications aéronautiques et sur les tôles des séries , et recouvertes d’un laquage par poudrage électrostatique

## Slide 95
Tenue à la corrosion
  La corrosion à la ligne d’eau
    Se forme sur les surfaces à demi immergées dans l’eau, dans la partie immergée, juste au-dessous de la limite air-eau
    Causée par la différence d’aération entre la surface du liquide et la zone située immédiatement au-dessous
    Possibilité de corrosion à la ligne d’eau sous forme de piqûres superficielles de quelques dixièmes de millimètres de profondeur

## Slide 96
Tenue à la corrosion
  La corrosion sous dépôt (ou caverneuse)
  Éviter de laisser dans les assemblages exposés, des recoins qui peuvent devenir des niches à corrosion
  Éviter les soudures discontinues
Exemple de corrosion sous dépôt
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 97
Tenue à la corrosion
  9. La corrosion par érosion
    Se produit lorsqu’un fluide est en mouvement
    Amincissement local du métal qui prend différentes formes toujours orientées dans la direction de l’écoulement du fluide (rayures, sillons, etc.)
    L’aluminium des séries , et supporte sans corrosion-érosion des vitesses de passage de l’eau de mer de l’ordre de à à des températures allant jusqu’à (vitesses habituelles pour des installations industrielles)
    L’érosion commence à des vitesses de passage de l’ordre de à pour de l’eau distillée à

## Slide 98
Tenue à la corrosion
  La corrosion galvanique
  Notion de potentiel
    Donnée thermodynamique qui mesure l’aptitude à l’oxydation d’un métal
    Plus le potentiel est électronégatif, plus le métal a tendance à s’oxyder (se corroder)
    Les potentiels standards mesurés par rapport à l’hydrogène n’ont qu’un intérêt théorique
    Les potentiels de dissolution (ou potentiels de corrosion) sont plus appropriés
Exemple de corrosion galvanique (Aluminium/Acier)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 99
Tenue à la corrosion
    La corrosion galvanique ne se produit que lorsque les deux métaux en contact ont une différence de potentiel d’au moins (cas de l’aluminium et l’acier par exemple)
Potentiels de dissolution (mV ECS) dans l’eau de mer naturelle en mouvement à 25 °C (Électrode au calomel saturé, ECS)
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 100
Tenue à la corrosion
Exemple de corrosion galvanique pour un assemblage de tôles aluminium et cuivre par un rivet sans isolation
  Le potentiel de dissolution de l'aluminium étant inférieur à celui du cuivre, il y a corrosion de l’aluminium
  (perte d’électrons dépends du cuivre)
Source: fr.wikipedia.org; Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)
Potentiels de dissolution de quelques métaux et alliages dans l’eau de mer naturelle

## Slide 101
Tenue à la corrosion
  Potentiels de dissolution des alliages d’aluminium
Potentiels de dissolutions des alliages d’aluminium
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 102
Tenue à la corrosion
Potentiels de dissolution des intermétalliques
    Les intermétalliques (précipités) n’ont pas d’influence sur le potentiel de dissolution des alliages
    Par contre, ils peuvent provoquer une corrosion intercristalline, feuilletante ou sous contrainte s’ils sont regroupés aux joints de grains
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 103
Tenue à la corrosion
  Principes de la corrosion galvanique
    Pour qu’une pile fonctionne, il faut réunir trois conditions
      présence d’un électrolyte
      continuité électrique entre les deux métaux
      métaux de natures différentes
Principe d’une pile
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 104
Tenue à la corrosion
Isolement entre l’aluminium et un autre métal
  Principes de la corrosion galvanique
    Continuité électrique entre les deux métaux
      par contact direct
      par une liaison (vis, boulon…)
    Isolation des métaux en contact
      couche de peinture
      néoprène ou autres polymères adéquats
      feuille d’acier inoxydable
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 105
Tenue à la corrosion
  Aspects pratiques de la corrosion galvanique
    Assemblage hétérogène immergé (ou enterré)
      nécessaire d’isoler les deux métaux en présence
      interposer un joint isolant en élastomère
      peindre la zone des contacts
      utiliser des vis ou des boulons en alliages d’aluminium (série )
      utiliser une anode sacrificielle (zinc, magnésium)
    Assemblage hétérogène non immergé (ou non enterré)
      considérer le caractère intermittent du phénomène, lié aux conditions atmosphériques
      considérer la localisation de la corrosion
      considérer la très faible intensité de la corrosion
      considérer l’influence de la nature du métal en contact

## Slide 106
Tenue à la corrosion
    Contact avec l’acier non allié (ordinaire)
      corrosion très superficielle des séries , et
    Contact avec l’acier zingué ou traité au cadmium
      possibilité d’utiliser des connecteurs en acier zingué ou traité au cadmium
    Contact avec l’acier inoxydable (passif)
      pas de corrosion observée
    Contact avec du cuivre et des alliages cuivreux
      il est préférable d’isoler les deux à l’aide d’un isolant
    Contact avec le graphite ou produits graphités
      sévère corrosion
    Contact avec le plomb, l’étain et le mercure
      à proscrire
    Contact entre alliages d’aluminium
      il n’y pas de risque de corrosion sauf entre les alliages des séries et et entre le et la série

## Slide 107
Tenue à la corrosion
    Contact par soudure avec les aciers structuraux
    Contact avec le béton et autres matériaux de construction
      les contacts avec le béton, le bois, les polymères ou le plâtre n’offre pas une condition propice à la corrosion galvanique
      le béton armé présente un cas particulier
Joint de transition acier-aluminium
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 108: Tenue à la corrosion
Tenue à la corrosion

## Slide 109
Tenue à la corrosion
  Contact de l’aluminium avec les matériaux de construction
    Contact avec le béton ()
      l’aluminium résiste très bien à son contact
      le béton ternit la surface de l’aluminium
    Contact avec le béton armé
      possibilité de corrosion galvanique à cause de la présence d’acier d’armature
      corrosion accélérée par la présence d’humidité et de chlorures
      le risque de corrosion galvanique n’est évité ni par anodisation, ni par peinture

## Slide 110
Tenue à la corrosion
Dispositif d’essai pour étude de la corrosion galvanique
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 111
Tenue à la corrosion
  Contact avec le plâtre
    excellente tenue à la corrosion
    le plâtre altère la surface de l’aluminium
  Contact avec le bois ()
    l’aluminium ne subit qu’une corrosion superficielle en présence de l’humidité
    utilisation de vis en aluminium dans le bois sauf avec des vis en séries et
  Contact avec les polymères
    en général, les polymères ne causent pas de corrosion

## Slide 112
Tenue à la corrosion
Influence des traitements thermiques
    Les traitements thermiques des séries et peuvent influencer la résistance à la corrosion inter-cristalline et à la corrosion sous contrainte
      vitesse de trempe aussi rapide que possible
      durée de revenu prolongée
    Sous l’effet des maintiens prolongés en température, la série à teneur élevée en devient plus sensible à la corrosion inter-cristalline (précipitation aux joints de grains du composé intermétallique Al3Mg2)
Influence d'un chauffage prolongé de l'alliage 5086 à 65 °C
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 113
Tenue à la corrosion
  Influence des soudures
    Si le soudage est fait selon les règles de l’art, avec des fils d’apport appropriés, le cordon de soudure et la ne sont pas une zone préférentielle de corrosion
    Seul l’alliage présente une très grande sensibilité à la corrosion feuilletante dans la

## Slide 114
Tenue à la corrosion
Dispositions constructives
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 115
Tenue à la corrosion
Tenue à la corrosion des alliages
    Alliages de moulage
      les alliages des familles avec silicium sans cuivre et avec magnésium, ont une très bonne tenue à la corrosion atmosphérique
      les alliages de la famille avec cuivre doivent être protégés, car ils n’ont pas une bonne tenue à la corrosion
    Alliages de corroyage
Formes de corrosion des familles d’alliages de corroyage
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 116
Tenue à la corrosion
    Alliages non traitables thermiquement (séries , et )
      bonne résistance à la corrosion
      les alliages de la série sont les plus performants pour les caractéristiques mécaniques et la tenue à la corrosion
      les états et garantissent que les alliages , et ne sont sensibles ni à la corrosion inter-cristalline ni à la corrosion feuilletante
    Alliages de la famille
      bonne tenue à la corrosion atmosphérique
    Alliages des familles et
      nécessitent des attentions particulières que les constructeurs aéronautiques et aérospatiaux contrôlent parfaitement bien

## Slide 117
Tenue à la corrosion
  Les protections
    Se référer à la section
    Il ne faut pas compter que sur les revêtements ou les protections contre le contact de produits chimiques ou contre les milieux très agressifs. La protection peut toujours subir une usure ou une altération locale
    La plupart du temps, les alliages des séries , et n’ont pas besoin d’être anodisés ou peints

## Slide 118: Plan
A – Propriétés physiques
B – Propriétés mécaniques
C – Soudabilité
D – Tenue à la corrosion
E – Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 119: Autres propriétés et caractéristiques
Les caractéristiques

## Slide 120
Principaux paramètres
    Les alliages d’aluminium peuvent corroder (ce n’est pas tous les alliages qui offrent une protection naturelle efficace contre la corrosion)
    La tenue à la corrosion dépend de plusieurs paramètres
      la composition, l’état métallurgique et l’état de la surface des alliages eux-mêmes
      les caractéristiques du milieu dans lequel ils sont exposés (marin, humide, agricole, minier, etc.) ;
      les conditions de service prévues (civil, automobile, aéronautique, maritime, manufacturier, etc.) ;
      les dispositions constructives (assemblages, contact avec d’autres métaux ou matériaux)
      la durée de l’ouvrage
      la fréquence et le type d’entretien
Autres propriétés et caractéristiques

## Slide 121: Autres propriétés et caractéristiques
Autres propriétés

## Slide 122
Autres propriétés et caractéristiques
Pouvoir réflecteur
    utile pour certaines applications industrielles (réflecteurs de lampes)
    impose une meilleure protection au soudeur afin d’éviter l’exposition aux rayons ultraviolets
    l’aluminium ne change pas de couleur lors du soudage
Non-susceptibilité magnétique
    limite le soufflage de l’arc au soudage
    rend impossible l’inspection par magnétoscopie
Non-toxicité
    rend l’aluminium attrayant pour l’emballage des produits alimentaires et pour la fabrication d’accessoires de cuisine

## Slide 123
Autres propriétés et caractéristiques
  Utilisation comme carburant et comme explosif
    en réagissant aux oxydes métalliques, l’aluminium en poudre produit de hautes températures
    utilisé comme combustible solide des moteurs d’appoint des lanceurs
    applications pyrotechniques
  Coût des matériaux et des produits
    Le prix de vente d’un produit dépend de son coût de production, donc de la matière première, qui varie considérablement dans le temps

## Slide 124
Autres propriétés et caractéristiques
Coûts relatifs des produits d’aluminium
Source: Beaulieu, Denis. Calcul des charpentes d'aluminium (2003)

## Slide 125: PARTENAIRES