## Slide 1: Introduction au matériau aluminium révision 2025 (partie 2)

## Slide 2: Procédés d’assemblage
Soudage
  MIG (metal inert gas), TIG (tungsten inert gas );
  Friction, friction-malaxage à point et continu;
  Laser, plasma;
  Résistance à point et continu;
Assemblage mécanique
  Visserie;
  Rivetage;
  Replis;
  Organes d’assemblage rapide et clips;
  Boulonnage;
Assemblage au moyen d’adhésifs
  Adhésif seul;
  Hybride adhésif + rivets, vis, soudage à point, etc.
1
1
2
3
Photo courtoisie de M. Guillot
https://www.itc-soudage.fr/produits/formations-en-soudage/mig-131/initiation-au-soudage-mig-131-aluminium/(consulté le 27 avril 2022)
Photos courtoisie de M. Fafard
3
Notes: On voit sur cette diapositive, différents procédés d’assemblage ;
Soudage classique MIG et TIG avec un fil d’apport (#1 à gauche et #2) ;
Le soudage par friction malaxage sans métal d’apport (#1 à droite) ; c’est une soudure à l’état solide ;
Soudage au laser et plasma avec ou sans fil d’apport ;
Notons que certains alliages d’aluminium sont réputés « non-soudables » ; Exemple 2014 (pont d’Arvida), 7075 (aéronautique) ;
Pour les assemblages mécaniques, nous avons
  Visserie;
  Rivetage;
  Replis;
  Organes d’assemblage rapide et clips;
  Boulonnage;
On peut également utiliser des adhésifs seuls ou en combinaison avec d’autres moyens d’assemblage ; une préparation de la surface de l’aluminium sera essentielle à la performance et la longévité du joint collé.

## Slide 3: Procédés d’assemblage
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Influence du soudage par fusion MIG, TIG et laser
Zone affectée thermiquement : ZAT
  ZTA parfois en français ; HAZ en anglais
Conductivité thermique élevée et donc ZAT grande
Notes: On voit sur cette figure le soudage par fusion ; le procédé MIG ou TIG génère une zone affectée thermiquement ZAT (ZTA parfois en français et HAZ (Heat Affected Zone en anglais) ;
Étant donné que la conductivité de l’aluminium est élevée, la ZAT est relativement grande ;
Pour connaître les propriétés mécaniques dans la ZAT, des tests de traction sont faits. La fissuration se produit généralement à côté du joint soudé, là où l’aluminium est demeuré solide mais où il a subi une mise en solution partielle suivi d’un refroidissement trop lent.

## Slide 4: Procédés d’assemblage
Contrer effet soudage MIG
  Limiter l’apport en chaleur en la diffusant dans le montage de soudage;
  Localiser les soudures à des endroits où les contraintes sont faibles.
Gracieuseté REGAL
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Notes: Il existe des façons de contrer les effets du soudage MIG et TIG ;
On peut limiter l’apport en chaleur en la diffusant dans le montage de soudage ; attention toutefois aux distorsions de l’assemblage ;
Localiser les soudures à des endroits où les contraintes sont faibles.

## Slide 5: Procédés d’assemblage
Pont St-Ambroise construit en 2015
Soudage par friction malaxage
Largeur extrusion
Photo courtoisie de M. Fafard, 2015
Photo courtoisie de M. Fafard, 2015
Notes: On voit ici le pont de St-Ambroise construit en 2015 : platelage en aluminium sur 5 poutres en acier galvanisé ;
Le platelage en aluminium remplace une dalle de béton ou un platelage en bois ;
On estime sa durée de vie à 75 ans ;
Le platelage étant 100% étanche, il protège la structure du pont contre l’infiltration d’eau (ce que ne permet pas le béton et le bois) ;
Le platelage est constitué de sections boulonnées, formées d’extrusions (de 305 mm de large) soudées entre elles par FSW ;
C’est le 2ème pont autoroutier au Québec qui inclut de l’aluminium.

## Slide 6: Procédés d’assemblage
  Assemblage par soudage friction malaxage FSW.
Vidéo courtoisie de Y. Archambault
Photo courtoisie de M. Fafard
Notes: On a vu que les propriétés mécaniques de l’aluminium sont moindres dans les zones affectées thermiquement lors du soudage MIG et TIG ;
Cependant l’aluminium peut être soudé par fiction malaxage un procédé qui assemble à l’état solide, communément appelé FSW (Friction Stir Welding) ; les pertes de propriétés seront moindres avec le FSW ;
Voici une démonstration du FSW avec un outil de type double épaulement réalisé au centre de soudage de l’UQAC.

## Slide 7: Traitement de surface (Site web du CeiAl)
Anodisation
  Norme architecturale AAMA 611 ;
  Variante avec couleur, anodisation dure ;
Revêtements organiques
  Norme architecturale AAMA 2603, 2604 et 2605 ;
  Requiert une préparation de surface (nettoyage/dégraissage, sablage, conversion chimique) ;
  Peinture en poudre ou liquide ; acrylique, polyester, fluoropolymère ;
  Résistance à la corrosion accrue sur gamme plus étendue de pH.
Finis mécaniques
  Brossage
    Procédé mécanique qui consiste à créer de fines rayures afin d'éliminer les défauts de surface ;
  Polissage
    Une amélioration des performances mécaniques en supprimant des défauts de surface ;
    Une surface lisse, brillante ou mate, qui procure au produit une meilleure finition.
L’anodisation est un procédé qui épaissit de façon électrochimique la couche d’oxyde (Al2O3) permettant une meilleure résistance à l’abrasion car l’oxyde d’aluminium possède une dureté de 200 à 350 Vickers et une longévité du fini anodisé.
Tiré de https://www.eloxalplus.com/ (consulté en 2022)
Notes: Bien qu’il ne soit pas obligatoire, pour des raisons structurales, de protéger la surface des pièces d’aluminium, il est possible de faire des traitements de surface à l’aluminium pour des raisons d’esthétisme ou de fonctionnalité particulière ;
L’anodisation est un procédé propre à l’aluminium ; il permet d’épaissir la couche d’oxyde naturellement présente ;
  Choix de couleur limité possible, conserve l’aspect métallique ;
  Permet d'augmenter la résistance à l'abrasion et la longévité du fini ;
Il est bien sur possible de peinturer l’aluminium mais attention il faut réaliser une bonne préparation de surface ;
  Choix du lustre ;
  La peinture fournira une plus large protection contre la corrosion sous une plus large gamme de pH.
Finis mécaniques
  Brossage
    Procédé mécanique qui consiste à créer de fines rayures afin d'éliminer les défauts de surface;
  Polissage
    Une amélioration des performances mécaniques en supprimant des défauts de surface;
    Une surface lisse, brillante ou mate, qui procure au produit une meilleure finition.

## Slide 8: Propriétés physiques
Module d’élasticité ou de Young :
  Eal = 70 Gpa et Gal = 26 Gpa
  par comparaison avec
  Eacier = 200 GPa et Gacier = 77 GPa ;
  Affecte la rigidité de la structure d’aluminium
  et sa susceptibilité au flambage.
  Norme de conception propre à l’aluminium
  CSA S157, CSA S6 (chapitre 17)
Pour compenser cette réduction de module on cherchera
à avoir des sections en aluminium qui auront, par rapport
à l’acier :
  En flexion : Ial 2,86 plus grande => Hal 1,4 plus grande ;
  En axial : Aal 2,86 plus grande => moins compétitif ;
  En torsion : Jal 2,96 plus grand => Aapparenteal 1,7 plus grand.
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Notes: La figure suivante illustre une courbe contrainte – déformation classique de l’aluminium ;
On peut obtenir le module de Young de cette courbe ;
Étant donné que la limite élastique n’est pas aussi franche que l’acier, à 0,2% de déformation ( = 0,002), on trace une ligne parallèle au module de Young et l’intersection avec la courbe permet d’identifier la limite élastique ;
De cette limite nous avons par la suite la phase plastique du métal soit l’écrouissage de l’aluminium suivi de la rupture;
Le point C délimite la zone de striction, diminution localisée de la section de l’éprouvette d’aluminium ;
Le point D est le point de rupture ;
On remarque que le module de Young de l’aluminium est 2,86 fois inférieur à celui de l’acier (200 000 / 70 000 = 2,86); cela affecte la rigidité de la structure ;
Similairement, le module de cisaillement de l’aluminium est 2,96 fois inférieur à celui de l’acier (77 000 / 26 000 = 2,96); cela affecte la rigidité de la structure ;
Cette perte de rigidité peut être compensée en augmentant :
  En flexion : (Inertie)al = 2,86 x (Inertie)acier => (Hpoutre)al = 1,4 x (Hpoutre)acier ;
  En axial : (A)al = 2,86 x (A)acier => l’aluminium est moins compétitif pour des éléments en traction pure (exemple cable en tension) ;
  En torsion : (module de torsion)al = 2,96 x (module de torsion)acier.=> (Aapparente)al = 1,7 x (Aapparente)acier.
La figure suivante illustre une courbe contrainte – déformation classique de l’aluminium ;
On peut obtenir le module de Young de cette courbe ;
Étant donné que la limite élastique n’est pas aussi franche que l’acier, à 0,2% de déformation (𝜀 = 0,002), on trace une ligne parallèle au module de Young et l’intersection avec la courbe permet d’identifier la limite élastique ;
De cette limite nous avons par la suite la phase plastique du métal soit l’écrouissage de l’aluminium suivi de la rupture;
Le point C délimite la zone de striction, diminution localisée de la section de l’éprouvette d’aluminium ;
Le point D est le point de rupture ;
On remarque que le module de Young de l’aluminium est 2,86 fois inférieur à celui de l’acier (200 000 / 70 000 = 2,86); cela affecte la rigidité de la structure ;
Similairement, le module de cisaillement de l’aluminium est 2,96 fois inférieur à celui de l’acier (77 000 / 26 000 = 2,96); cela affecte la rigidité de la structure ;
Cette perte de rigidité peut être compensée en augmentant :
  En flexion : (Inertie)Al = 2,86 x (Inertie)acier ;
  En axial : (A)Al = 2,86 x (A)acier ;
  En torsion : (module de torsion)Al = 2,96 x (module de torsion)acier.

## Slide 9: Propriétés physiques
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Coefficient de Poisson :
  Ratio entre déformation transversale et celle longitudinale;
  n = 0,33;
Module de Coulomb G :
  Lien entre la contrainte de cisaillement et la déformation de cisaillement
Notes: Le coefficient de Poisson est de 0,33 versus 0,3 pour l’acier ;
Le module de cisaillement de l’Al est 26 GPa.

## Slide 10: Propriétés physiques
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Eau = 0,6
Eau = 4158
Béton
2500
1200
10,0 x 10-6
1,8
880
Élevée
30 000
21 000
0,2
Notes: On trouve ici différentes propriétés physiques de l’aluminium en comparaison avec l’acier, l’acier inoxydable et le béton ;
On note que l’aluminium est 2,9 x plus léger que l’acier ;
Le point de fusion de l’aluminium est de 660°C comparativement à 1500°C ;
L’aluminium se dilate/contracte 2 x plus que l’acier ; il faut avoir cela en tête pour le climat québécois car les structures pourront subir des écarts de 80-90°C ;
L’aluminium est 5 x moins résistif que l’acier ; on l’utilise d’ailleurs dans les lignes de transport électrique à très haut voltage ; moins lourd que le cuivre et beaucoup moins cher.

## Slide 11: Propriétés physiques
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Dureté et résilience
Dureté
  En relation directe avec la contrainte ultime Fu ;
  Mesurée à l’aide de l’essai Brinell, Rockwell ou Vickers ;
  Estimé rapide et approximatif de Fu ;
Résilience
  Mesure de la ductilité ou de la capacité d’un matériau de résister aux chocs ;
  Aussi une mesure de la fragilité du matériau à basse température ;
  Mesurée à l’aide de l’essai Charpy ;
  L’aluminium est très résilient à cause de sa structure cubique à faces centrées : applications cryogéniques ;
  La mesure de la résilience des alliages d’aluminium n’est généralement pas requise dans les normes de calcul.
Résilience : la capacité d’un matériau de se déformer plastiquement plutôt que de fissurer et de se fracturer, surtout en présence de micro- ou macro-fissures ou entailles qui engendrent des concentrations de contraintes. La résilience est en fait une mesure de la ductilité d’un matériau ou, encore, de sa capacité de résister aux chocs.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flexion_choc_mouton_charpy_schema.svg?uselang=fr
Vidéo youtube
Notes: Souvent on utilise la mesure de dureté comme mesure rapide de la résistance car elle a un lien direct avec la contrainte ultime Fu ;
Mesurée à l’aide de l’essai Brinell, Rockwell ou Vickers ;
Résilience
  C’est une mesure de la ductilité ou de la capacité d’un matériau à résister aux chocs ;
  Aussi une mesure de la fragilité du matériau à basse température ;
  Mesurée à l’aide de l’essai Charpy ;
  L’aluminium est très résiliant (structure fcc) : applications cryogéniques ;
  La mesure de la résilience des alliages d’aluminium n’est généralement pas requise dans les normes de calcul alors qu’elle l’est pour l’acier.

## Slide 12: Résistance à la fatigue
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Rupture par fatigue : des mesures très précises de la déformation démontrent que chaque chargement dans le domaine élastique entraîne une petite extension plastique principalement aux endroits où il y a une concentration de contraintes. Si la contrainte induite est suffisamment grande et que le nombre de cycles de chargement et de déchargement est suffisant, le durcissement s’accroît, causé par l’alternance des petites déformations plastiques. Éventuellement, la plasticité du métal est épuisée à un endroit donné et une amorce de fissure microscopique se forme. La fissure croît graduellement avec les cycles de chargement pour, finalement, entraîner la rupture de la pièce. Ainsi, des pièces en alliages d’aluminium soumises à des cycles répétés de charges peuvent se fissurer de façon inattendue à des niveaux de contraintes inférieures à la limite élastique.
Notes: Rupture par fatigue : des mesures très précises de la déformation démontrent que chaque chargement dans le domaine élastique entraîne une petite extension plastique principalement aux endroits où il y a une concentration de contraintes. Si la contrainte induite est suffisamment grande et que le nombre de cycles de chargement et de déchargement est suffisant, le durcissement s’accroît, causé par l’alternance des petites déformations plastiques. Éventuellement, la plasticité du métal est épuisée à un endroit donné et une amorce de fissure microscopique se forme. La fissure croît graduellement avec les cycles de chargement pour, finalement, entraîner la rupture de la pièce. Ainsi, des pièces en alliages d’aluminium soumises à des cycles répétés de charges peuvent se fissurer de façon inattendue à des niveaux de contraintes inférieures à la limite élastique.

## Slide 13: Résistance à la fatigue
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
La résistance à la fatigue d’une pièce est définie comme le nombre de cycles de chargement avant la rupture (N) pour une différence de contraintes () donnée. On définit la différence des contraintes cycliques comme la différence algébrique entre la contrainte maximales () et la contrainte minimale () :
Selon la convention établie, on considère une contrainte de traction positive et une contrainte de compression négative. La résistance à la fatigue des pièces et des assemblages s’exprime sous la forme de courbes qui relient la différence de contraintes appliquée au nombre de cycles de chargement uniforme (N) conduisant à la rupture. Ces courbes communément appelées courbes S-N de résistance à la fatigue, s’appuient sur de très nombreux résultats d’essais, sous variations de contraintes d’amplitude constante, réalisés sur des éléments de structure en aluminium comportant un détail particulier. Les résultats d’essais de fatigue marquant la ruine de la pièce sont portés sur un diagramme bilogarithmique, avec, en abscisse, le logarithme du nombre de cycles et, en ordonnée, le logarithme de la différence des contraintes.
Notes: La résistance à la fatigue d’une pièce est définie comme le nombre de cycles de chargement avant la rupture (N) pour une différence de contraintes () donnée. On définit la différence des contraintes cycliques comme la différence algébrique entre la contrainte maximales () et la contrainte minimale ().
La résistance à la fatigue d’une pièce est définie comme le nombre de cycles de chargement avant la rupture (N) pour une différence de contraintes (∆𝜎) donnée. On définit la différence des contraintes cycliques comme la différence algébrique entre la contrainte maximales (𝜎_𝑚𝑎𝑥) et la contrainte minimale (𝜎_𝑚𝑖𝑛).

## Slide 14: Résistance à la fatigue
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Pont urbain : débit de circulation = 4000 véhicules/voie/jour (classe A)
Durée de vie 75 ans
    ⇒ Nc = 1,1×108
    cycles de chargement !
Notes: Cette figure est une courbe (double logarithme) dite « S-N » ;
Elle donne la relation entre le nombre de cycles avant la rupture en fatigue et l’écart de contrainte amenant la rupture ;
Les normes de conception considéreront que cette courbe ne varie pas d’un alliage d’aluminium à l’autre ;
Elle changera surtout en fonction de la catégorie de détail (soudé ou pas, direction de la soudure, continuité de la soudure etc) ;
Pour donner une idée du nombre de cycles d’une structure, un pont situé sur une route très passante subira 1,1×108 cycles chargement sur 75 années de durée de vie.

## Slide 15: Résistance à la corrosion (Site web du CeiAl)
Les alliages d’aluminium peuvent se corroder sous certaines conditions ;
La tenue à la corrosion dépend de plusieurs paramètres :
  La composition de l’alliage, l’état métallurgique, et l’état des surfaces des alliages ;
  Les caractéristiques du milieu dans lequel ils sont exposés ;
  Les conditions de services prévues ;
  Les dispositions constructives ;
  La durée de l’ouvrage ;
  La fréquence et le type d’entretien.
Notes: Les alliages d’aluminium peuvent tout de même se corroder ;
La tenue à la corrosion dépend de plusieurs paramètres :
  La composition de l’alliage, l’état métallurgique, et l’état des surfaces des alliages ;
  Les caractéristiques du milieu dans lequel ils sont exposés ;
  Les conditions de services prévues ;
  Les dispositions constructives ;
  La durée de l’ouvrage ;
  La fréquence et le type d’entretien.

## Slide 16: Résistance à la corrosion
Couche d’oxyde naturelle (alumine)
Oxyde :
  Rend l’aluminium passif à son environnement ;
  Le film se forme rapidement dès que le métal est mis en contact avec l’air (milieu oxydant) ;
  Le film se reforme rapidement après la mise en forme ou le soudage ;
  La stabilité physico-chimique du film dépend :
    Des caractéristiques du milieu ;
    Du pH ;
    De la nature de l’alliage.
Notes: Couche d’oxyde naturelle :
  Rend l’aluminium passif à son environnement ;
  Le film se forme rapidement dès que le métal est mis en contact avec l’air (milieu oxydant) ;
  Le film se reforme rapidement après la mise en forme ou le soudage ;
  La stabilité physico-chimique du film dépend :
    Des caractéristiques du milieu ;
    Du pH (taux de dissolution en forme de « U ») ;
    De la nature de l’alliage (séries 2xxx et 7xxx ne sont pas très bonnes).

## Slide 17: Résistance à la corrosion
Formes de corrosion
La corrosion généralisée (ou uniforme) ;
La corrosion par piqûres ;
La corrosion transcristalline et celle intercristalline ;
La corrosion sous contrainte ;
La corrosion feuilletante ;
La corrosion filiforme ;
La corrosion à la ligne de l’eau ;
La corrosion sous dépôt (ou caverneuse) ;
L’érosion ;
La corrosion galvanique.
Meilleures pratiques :
Minimiser le différentiel galvanique entre les métaux en contact ;
  Ex. Utiliser de la quincaillerie en acier galvanisé.
Couper le contact galvanique ;
  Ex. Peindre la surface cathodique.
  Ex. Insérer un film isolant entre les pièces de métaux dissimilaires.
Éliminer la présence de l’électrolyte.
  Ex. Assurer un égouttement fonctionnel près et dans les zones de contact.
Notes: Il existe différentes formes de corrosion. Les plus communes sont la corrosion par piqûres, la corrosion caverneuse et la corrosion galvanique.
La corrosion galvanique est la forme la plus préoccupante pour des assemblages contenant de l’aluminium. Les meilleures pratiques pour l’éviter consiste à minimiser le différentiel galvanique (acier galvanisé), couper le contact galvanique (peinture ou film isolant) ou éliminer la présence d’un électrolyte (égouttement).

## Slide 18: Résistance à la corrosion
Corrosion feuilletante
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Le choix d’alliage de l’époque (1950) a maximisé les propriétés mécaniques au détriment de la longévité et de la résistance à la corrosion.
Ce choix ne pourrait plus se refaire aujourd’hui. Les alliages de la série 2xxx et 7xxx sont excluent de la liste d’alliages permis dans la norme sur les ponts CSA S6.
Notes: Voici un exemple de corrosion feuilletante sur le pont d’Arvida ;
Elle se produit, pour certains alliages (ex. 2xxx), sur des produits laminés ;
Illustre les conséquences d’un choix non-optimal d’alliage pour un pont.

## Slide 19: Résistance à la corrosion
Corrosion galvanique
Gracieuseté de D Villeneuve, MTQ
Tests en brouillard salin
Corrosion de brides de raccord en aluminium
Quincaillerie en acier inox série 300
Notes: On voit sur cette diapositive le résultat d’un test au brouillard salin d’un assemblage de brides de raccord en aluminium avec des boulons en acier inoxydable série 300 ;
La durée du test est de 5000 heures soit 208 jours ; c’est un test très sévère qui permet de comparer différentes pratiques d’assemblage pour contrer la corrosion.

## Slide 20: Résistance à la corrosion
Contacts avec d’autres matériaux de construction
Contact avec le béton et autres matériaux de construction
  Contacts avec béton (durci), bois, polymères ou plâtre (durci) : pas propice à la corrosion ;
  Contact avec le béton :
    L’aluminium résiste très bien à la corrosion généralisée ;
    Le béton non durci tachera le fini de surface ;
  Attention au contact avec le béton armé :
    Corrosion galvanique due à la présence de l’acier ;
    Corrosion accélérée par la présence d’eau et de chlorures.
Notes: Contact avec le béton et autres matériaux de construction
  Contacts avec béton (durci), bois, polymères ou plâtre (durci) : pas propice à la corrosion galvanique puisque ces matériaux ne sont pas des métaux ;
  Contact avec le béton :
  L’aluminium résiste très bien à la corrosion généralisée ;
  Mais le béton non durci tachera permanemment le fini de surface de l’aluminium même s’il est anodisé ; des précautions doivent être prises pour éviter que le béton non durci éclabousse l’aluminium ;
  Attention au contact avec le béton armé surtout si des chlorures sont présents pour accélérer son séchage :
    Forte corrosion galvanique due à la présence de l’acier ;
    L’aluminium doit être protégé/isolé avec une membrane polymère.

## Slide 21: Résistance à la corrosion
Influence des dispositions constructives
Tiré de Beaulieu « Les caractéristiques de l’aluminium structural ».
Notes: Cette figure donne des indications sur des dispositions constructives qui permettent de contrer la corrosion.

## Slide 22: Application en génie civil (Site web du CeiAl)
Planétarium de Montréal, Cardin Ramirez Julien
© Stéphane Bruger
Notes: À proximité du mat du stade Olympique et du Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan a obtenu la certification LEED NC Platine. Les deux cônes en aluminium représentent des télescopes pointant vers le ciel et le toit vert fait référence à une chaude nuit d’été étendu dans l’herbe. Les courbes s’inspirent des planètes et le choix de matériaux nobles rappelle la nature.

## Slide 23: Application en génie civil (Site web du CeiAl)
Planétarium de Montréal, Cardin Ramirez Julien
Parement du mur ext (système de cassettes d’aluminium modulaires) :
Panneau aluminium : plaque d’aluminium alliage haute-performance 5754-H42 aluminium-magnésium de 2 mm d’épaisseur ;
Épaisseur des cassettes : 32 mm pour les parements Pm01/32 et Pm02, 64 mm pour le parement Pm01/64 ;
Finition : fini Panfab D-MAX (tel que Duranar XL) par Otéfal, prépeint en usine avec revêtement PVDF avec résine KYNAR 500 70% et une couche de Claire PVDF avec résine KYNAR 500 70% sur les finis Métallisés ;
Produit : parement modulaires # PZ-600 Panfab EZclips d’Industrie Panfab.
Parement du dôme : bardage d’aluminium
Tôle d’aluminium : 1mm d’épaisseur ;
Texture : fini stucco ;
Fini : aluminium naturel.
Parement du toit : plaque d’aluminium à joint d’about
Plaque d’aluminium : alliage 5005, 3 mm d’épaisseur ;
Système de fixation : en profilé d’aluminium, alliage 6063-T5, 3 mm d’épaisseur.
FORTIN, Nadine (2013). Planétarium Rio Tinto Alcan : un bâtiment signé par l’expertise de nombreux spécialistes. En ligne, Repéré à <http://m.espacepourlavie.ca/blogue/planetarium-rio-tinto-alcan-un-batiment-signe-par-l-expertise-de-nombreux-specialistes>.
Notes: Parement (mur ext) (système de cassettes d’aluminium modulaires) :
Panneau aluminium : plaque d’aluminium alliage haute-performance 5754-H42 aluminium-magnésium de 2 mm d’épaisseur ;
Épaisseur des cassettes : 32 mm pour les parements Pm01/32 et Pm02, 64 mm pour le parement Pm01/64 ;
Finition : fini Panfab D-MAX (tel que Duranar XL) par Otéfal, prépeint en usine avec revêtement PVDF avec résine KYNAR 500 70% et une couche de Claire PVDF avec résine KYNAR 500 70% sur les finis Métallisés ;
Produit : parement modulaires # PZ-600 Panfab EZclips d’Industrie Panfab.
Parement (dôme) (bardage d’aluminium)
Tôle d’aluminium : 1mm d’épaisseur ;
Texture : fini stucco ;
Fini : aluminium naturel.
Parement (toit) (plaque d’aluminium à joint d’about)
Plaque d’aluminium : alliage 5005, 3 mm d’épaisseur.
Système de fixation : en profilé d’aluminium, alliage 6063-T5, 3 mm d’épaisseur.

## Slide 24: Application en génie civil
Place Ville-Marie
Photo gracieuseté AluQuébec 2025
Inauguré en 1962
Première génération de mur rideau
« Au total, ce sont 2 000 tonnes d’aluminium transformé au Québec qui ont servi à construire le mur rideau qui recouvre encore aujourd’hui la tour cruciforme. Le choix s’est avéré judicieux. L’aluminium ne se corrode pas et la tour a gardé un aspect résolument moderne grâce à son revêtement. »
Caroline Dubuc, commissaire au design à la Ville de Montréal, mars 2012.
https://www.quebecscience.qc.ca/societe/place-ville-marie-quand-montreal-voulait-toucher-le-ciel/, consulté 17 novembre 2025
Notes: Bâtiment emblématique de Montréal, la Place Ville-Marie a été inauguré en 1962 ;
La tour a conservé un aspect résolument moderne grâce à son revêtement (en aluminium) ;
Le revêtement extérieur à plus de 60 ans et a bien conservé son fini architectural.

## Slide 25: Application en génie civil
Estrade du Stade de Football de l’Université Laval
Gracieuseté Canam
Notes: Une partie des estrades du stade de football de l’Université Laval est en aluminium.

## Slide 26: Application en génie civil
Pont Arvida
Construit en 1950
Alliage série 2xxx
Portée de l’arche 88 mètres
Portée totale : 150 m
Une réparation depuis 1950 : zones de corrosion en contact avec le béton
Platelage en béton remplacé 3 x
Photos gracieusetés Mario Fafard, 2015
Notes: Le premier pont routier en aluminium au monde a été construit à Arvida (ville de Saguenay)
Conçu par SNC et Alcan (AtkinsRéalis et Rio Tinto maintenant ;
Fabriqué par Dominion Bridge à Lachine (fermé) ;
Construit en 1950 ;
Alliage série 2xxx ; pas un bon choix en termes de corrosion et longévité ;
Portée de l’arche 88 mètres ;
Portée totale : 150 m ;
Une réparation depuis 1950 : les zones corrodées en contact avec le béton ;
Platelage en béton remplacé 3 x ;

## Slide 27: Application en génie civil
Grasse River Bridge
Photo taken by Michael Quiet in April 2015
https://bridgehunter.com/ny/st-lawrence/mstr---grasse-river/
La travée principale sur la rivière est la seule voie ferrée entièrement en aluminium des États-Unis. Construit par Alcoa (desservi par le MSTR) en 1946 dans le cadre d’une relocalisation de lignes afin de démontrer les propriétés structurelles de l’aluminium pour la construction de ponts. Le reste du pont a été fabriqué par Bethlehem Steel Co. et est en acier standard.
Portée 30,5 m
Alliage 2014-T6
Notes: Grasse River Bridge;
Conception : Alcoa et Hardesty and Hanover ;
Fabrication : Bethlehem Steel Company ;
Propriétaire : Massena Terminal Railroad (MSTR) (G&W depuis 2012) ;
Objectif : démontrer les propriétés structurales de l’aluminium dans les ponts ;
La travée principale sur la rivière est la seule voie ferrée entièrement en aluminium des États-Unis. Construit par Alcoa (desservi par le MSTR) en 1946. Le reste du pont a été fabriqué par Bethlehem Steel Co. et est en acier standard.
7 portées de 100 pieds (30,5m) dont une en aluminium ;
Alliage 2014-T6 fourni par Alcoa ;
Aluminium : 53 000 livres (23,6t) ; acier: 128 000 livres (58,2 t) ;
Aluminium : H = 10’ (3,04 m) ; acier: H= 9’ (2,74m) ;
Charge de conception : Cooper E-60 (267,5 kN).

## Slide 28: Application en génie civil
Schwansbell Bridge, Allemagne
Mader, W & Pieper A, 2006. « Schwansbell Bridge celebrating 50th Birthday, Structural Eng. Int., vol 16(4):356-359
Construit en 1955
Portée 44,2 m
Aucun entretien sur la structure nécessaire
  « À ce jour, les coûts de la maintenance nécessaire du revêtement de protection sur un pont en acier auraient dépassé plusieurs fois le coût initial du pont. » (Structural Engineering International 4/2006)
Notes: Schwansbell Bridge Allemagne;
Construit en 1955 ;
Portée : 44,2 m ;
Largeur : 5,1 m ;
Capacité : 12t ;
Masse du pont : 25t ;
Alliage : 6082-T6 (dans CAN/CSA S6-14) ;
Aucun entretien nécessaire sur la structure ;
Le pont était toujours en place en 2020.

## Slide 29: Application en génie civil
Passerelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Millennium_Bridge_(Londres)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gateshead_Millennium_Bridge
Millenium Bridge London
Millenium Bridge Gateshead
Notes: Voici deux passerelles piétonnières
Millenium Bridge London ;
Millenium Bridge Gateshead ;
Légèreté de l’aluminium : ce pont se lève pour laisser passer les bateaux.

## Slide 30: Application en génie civil
Passerelles
Temps d’installation au chantier :
6 heures avec une grue de 350 T
44 m de longueur
4,7 m de largeur
Près de 20 000 kg
MAADI Group: http://www.maadigroup.com/lang/en/aluminum-pedestrian-bridges
Notes: Passerelle de 44 mètres de longueur et 4,7 m. de large ;
Masse 20 000 kg ;
Installer en 6 heures.

## Slide 31: Application en génie civil
Passerelle Wellington, canal Lachine, Parcs Canada
Gracieuseté Mario Fafard, novembre 2018
Notes: Passerelle Wellington, canal Lachine, Parcs Canada;
Temps de fermeture de la piste cyclable : 3 semaines pour la démolition et la reconstruction.

## Slide 32: Application en génie civil
Système d’échafaudage pour la coulée de béton
Photo courtoisie Nadeau SDM
Composants en aluminium qui soutiennent les formes en bois pour la coulée d’une dalle de béton de pont
Composants en aluminium qui soutient les formes en bois pour la coulée d’un portique en béton armé
Photo courtoisie Mario Fafard
https://aluma.com/aluma-frame-shoring (consulté le 29 août 2024)
Notes: Il existe des composants en aluminium qui servent à supporter des formes en bois afin de couler du béton ;
La photo de gauche montre un système qui permet de coulée la partie en porte-à-faux une dalle de béton armée d’un pont ;
La photo du centre est un système de reprise des charges de gravité pour la coulée d’un portique en béton ;
La photo de gauche est le système « Aluma » en aluminium pour le coulage de structure en béton armé.

## Slide 33: Application en génie civil
Scène du Festival d’Été de Québec
Fermes 4m x 2,4m x 6,7 m longueur
Tiges de contreventement de la poutrelle télescopiques
De 4m x 2,4m x 6,7 à 0,61m x 0,61m x 6,7m
Fabricant Unisson
Largeur 65 m
Profondeur : 18m
Hauteur: 26m
Poids: 90 000 kg
Alliage 6061-T6
Assemblage mécanique précis et rapide
Gracieuseté Unisson
Notes: Fabricant : Unisson
Largeur : 65 m
Profondeur : 18m
Hauteur : 26m
Poids : 90 000 kg
Alliage : 6061-T6
Assemblage mécanique précis et rapide.

## Slide 34: Application en génie civil
Autres applications
Gracieuseté Mario Fafard, 2018
Notes: Autres applications
  Signalisation routière ;
  Abris-bus ;
  Feux de circulation et lampadaire.

## Slide 35: Art
Vaulted Willow; Marc Fornes, Permanent Public Art Pavilion | Borden Park, Edmonton
Laminage
(feuilles/plaques)
Découpe laser
(forme des feuilles)
Rivetage
(assemblage des feuilles)
© TheVeryMany
Notes: Œuvre d’art
Les plaques sont des rayures fabriquées numériquement semblables, mais uniques qui se chevauchent à travers des languettes prolongées pour doubler l'épaisseur du matériau. Le chevauchement des languettes se densifie pour faciliter le transfert de charges supplémentaires et offre une meilleure connectivité. La porosité augmente avec la hauteur à mesure que les besoins structurels diminuent, permettant à plus de lumière de pénétrer dans l'espace. La densité des rivets est aussi optimisée selon besoins structuraux.
Marc Fornes/The Very Many. (2014). VAULTED WILLOW. En ligne. Repéré à <https://theverymany.com/public-art/11-edmonton/>

## Slide 36: Conclusions
Matériau léger ;
Module de Young 3 x < acier ;
Résistant à la corrosion atmosphérique mais attention corrosion galvanique ;
Usage courant en construction : feuilles série 5xxx et extrusions série 6xxx ;
Coût Al > acier mais durabilité Al > acier ;
Al durable sans entretien > 75 ans (Coût total de possession) ;
Recyclable à l’infini ;
Esthétique ;
Al du Québec : empreinte environnementale très faible ;
Attention flambage, soudage et fatigue => CSA S157 et CSA S6.

## Slide 37: PARTENAIRES
Notes: Nos partenaires financiers présents au début du projet Alu-Compétence.

## Slide 38: Transports : Remorque Alutrec (Manac)
La plus légère en Amérique du Nord: on peut transporter plus de marchandises ;
Moins de résistance à l’air donc moins de carburant ;
Meilleure résistance structurale ;
Réduction de la masse de ≈ 28%.
http://www.alutrec.com/fr/remorque-capacity/
Notes: Remorque en aluminium.

## Slide 39: Transports : Remorque Alutrec (Manac)
http://www.alutrec.com/fr/remorque-capacity/
Meilleure résistance en torsion
Notes: Remorque en aluminium.

## Slide 40: Transports : Remorque classique
http://www.alutrec.com/fr/remorque-capacity/
Poutres constituées de deux extrusions rivetées entre elles;
Cintrées pour que le plancher de la remorque soit horizontal lorsque celui-ci est chargé.
Photo courtoisie REGAL
Poutre longitudinale
Entretoises
Notes: Remorque en aluminium.

## Slide 41: Application en génie civil
Notes: Simulation de crash d’une glissière de sécurité attachée à un platelage de pont en aluminium.

## Slide 42: Histoire
De la terre à la lune, J Verne 1865
- Non, c’est encore trop lourd; et j’ai mieux que cela à vous proposer. - Quoi donc? dit le major. - De l’aluminium, répondit Barbicane. - De l’aluminium! s’écrièrent les trois collègues du président. --Sans doute, mes amis. Vous savez qu’un illustre chimiste français, Henri Sainte-Claire Deville, est parvenu, en 1854, à obtenir l’aluminium en masse compacte. Or, ce précieux métal a la blancheur de l’argent, l’inaltérabilité de l’or, la ténacité du fer, la fusibilité du cuivre et la légèreté du verre; il se travaille facilement, il est extrêmement répandu dans la nature, puisque l’alumine forme la base de la plupart des roches, il est trois fois plus léger que le fer, et il semble avoir été créé tout exprès pour nous fournir la matière de notre projectile! - Hurrah pour l’aluminium! s’écria le secrétaire du Comité, toujours très bruyant dans ses moments d’enthousiasme.
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_la_Terre_%C3%A0_la_Lune
Notes: Roman de Jules Verne (1865) qui parle d’aluminium en se basant sur une « histoire » vrai de la production de l’aluminium en 1854.